Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3 - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů – www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani .

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Hutník přípravář vsázky aglomerace

(21-002-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	20

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	21

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	22

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	23

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	25

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 3. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (64 hod. teoretická výuka, 86 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Hutník přípravář vsázky aglomerace |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu bude schopen:

- Dodržovat požadavky na normalizaci při výrobě aglomerátu,

- dodržovat bezpečnost práce v hutním provozu,

- obsluhovat stroje a zařízení spojené s výrobou aglomerátu,

- ověřovat kvalitu výroby,

- vyrobit kvalitní aglomerát,

- obsluhovat a řídit proces výroby aglomerátu.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Hutník přípravář vsázky aglomerace,

- předák aglomerace,

- palič aglomerátu,

- operátor výroby aglomerátu,

- strojník dávkování aglomerační vsázky,

- strojník drtičů a třídiče,

- strojník odsunu aglomerátu,

- strojník regulace vratného materiálu,

- strojník míchání aglomerační vsázky,

- strojník mlecí stanice paliva,

- strojník odprašovacího zařízení,

- předák druhotného třídění,

- dělník přípravy vsázky.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program připravuje účastníky k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H). Směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro obsluhu strojů, mechanizačních zařízení a výkon další odborné činnosti pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro osvojení odborného základu a smyslu pro kvalitu, která je pro zaměstnavatele v této profesi klíčovou vlastností. Důraz bude kladen také na podporu technického myšlení v co nejširším okruhu k tvorbě hospodárného a produktivního vytvoření výsledku své práce.

Účastníci budou vedeni k hospodárnosti, dovednosti řešit problémy, samostatnosti, flexibilitě.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H), který je platný od 7. 3. 2013.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Technologická zařízení a příslušenství hutního provozu,

- technické prostředky pro řízení a ovládání technologických zařízení (HW, SW),

- normy, a technologické předpisy pro příslušná hutnická zařízení,

- prostředky BOZP a požární ochrany,

- ochranné osobní prostředky,

- zpracovávaný hutnický materiál.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor pro výuku praxe v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání)

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků kurzu, jméno a podpis vyučujícího)

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Metody slovní: výklad, práce s textem, řízená diskuze.

- Metody názorně – demonstrační: předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž.

- Metody dovednostně – praktické: praktický nácvik, samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Bezpečnost práce v hutním provozu | BPR | 4 | 1 | Zápočet |
| Normalizace při výrobě a lití kovů | NVK | 15 | 5 | Zápočet |
| Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu | PKS | 22 | 30 | Zápočet |
| Obsluha zařízení pro předzpracování vsázky | OZA | 23 | 50 | Zápočet |
|  |  | 64 | 86 | Součty |
|  |  | 150 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

BPR ( NVK ( PKS ( OZA

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Bezpečnost práce v hutním provozu | Kód | BPR |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hodin (4 teorie + 1 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s bezpečností práce v hutním provozu, s dodržováním předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví a hygieny práce. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při přípravě vsázky, dodržovat bezpečnost práce, vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen. |
| Učivo / obsah výuky Základní pravidla a ustanovení BOZP při práci v hutním provozu, osobní ochranné pracovní pomůcky, zásady bezpečnosti práce při manipulaci s břemeny. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, řízená diskuze, předvedení a procvičení praktických činností pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků v průběhu všech výukových modulů programu. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné vyjmenování a bezchybné předvedení použití osobních ochranných pracovních pomůcek. Průběžné a samostatné dodržování předpisů BOZP. Správné a úplné vyjmenování pravidel, správné používání odborné terminologie. |
| Doporučená literatura pro lektory Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů http://www.suip.cz |

| Název modulu | Normalizace při výrobě a lití kovů | Kód | NVK |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (15 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BPR |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v názvosloví a technických normách při zpracování a lití kovů, číst metalurgické výkresy, vést záznamy o množství vstupních komponentů a chemickém složení taveniny. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů, orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů, číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin, zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů, zaznamenávat množství a chemické složení taveniny. |
| Učivo / obsah výuky Názvosloví související s přípravou a výrobou aglomerační směsi: názvosloví v hutnictví, názvosloví pro pevnostní zkoušky, názvosloví pro zkoušky ohřevem a zkoušky redukční. Přehled norem pro výrobu a lití kovů: přehled skupiny a podskupiny norem třídy 42, přehled skupiny a podskupiny norem třídy 44. Metalurgické postupy: výroba kovů, výroba slitin. Evidence při výrobě a lití kovů: druhy a množství vstupních komponentů, množství a chemické složení taveniny. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, řízená diskuze, předvedení a praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vyjmenování všech podstatných částí dle předloženého schématu. Popis je přesný, používá správnou odbornou terminologii. Správné a rychlé nalezení konkrétního údaje v normách. Správné určení pořadí úkonů výroby kovů a jejich slitin dle daného předpisu. Záznam je v souladu s technologickým předpisem. Odůvodnění je věcně správné. Záznam je v souladu s technologickým předpisem. Odůvodnění je věcně správné. |
| Doporučená literatura pro lektory BROŽ, L. Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988 OTÁHALOVÁ, H. Výroba železných kovů I, Praha: SNTL, 1981 NENIČKOVÁ, B. Výroby železných kovů I, Praha: SNTL, 1986 Normy třídy 42 a 44 – Hutnictví. |

| Název modulu | Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu | Kód | PKS |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 52 hodin (22 teorie + 30 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu NVK |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vybavit účastníky teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro posuzování a kontrolu průběhu spékacího procesu při aglomeraci rud a zařízení pro výrobu aglomerátu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Kontrolovat spékací proces, kontrolovat hrudkovitost pražení rud, kontrolovat mletí rudy na požadovanou velikost, kontrolovat zařízení na spékání, mletí a hrudkování rud. |
| Učivo / obsah výuky Kontrola spékacího procesu: složení aglomerační směsi, vlhkosti, sbalitelnosti a prodyšnosti aglomerační směsi, podtlaků a teplot spalin v jednotlivých odsávacích komorách, zapálení horní vrstvy aglomerační směsi, vzhledu lomu spečené vrstvy, aglomerátu na odsunových cestách, kvality aglomerátu, bazicity. Kontrola hrudkovitosti a požadované velikosti rudy: granulometrického složení vsázkových materiálů, množství vratného aglomerátu. Kontrola zařízení pro výrobu aglomerátu: dopravníků, prachových pásů, mlýnů na mletí aglorud, paliva, přísad, dávkovacích vah, míchačů směsi, spékacích pásů, drtiče, třídiče. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, řízená diskuze, předvedení, instruktáž, praktický nácvik a samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Přesné dodržení technologického postupu a vyhodnocení kontroly spékacího procesu. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu a vyhodnocení kontroly hrudkovitosti rud. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu a vyhodnocení kontroly granulometrie rud. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu a vyhodnocení kontroly provozních zařízení. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory MAJERČÁK, Š. Vysokopecná vsázka, SNTL Bratislava, 1986 BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. Vysokopecní výroba železa, VŠB Ostrava, 1985 BROŽ, L. Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988 OTÁHALOVÁ, H. Výroba železných kovů I, Praha: SNTL, 1981 NENIČKOVÁ, B. Výroby železných kovů II, Praha: SNTL, 1986 |

| Název modulu | Obsluha zařízení pro předzpracování vsázky | Kód | OZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 73 hodin (23 teorie + 50 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu PKS |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět operace související s obsluhou zařízení pro předzpracování vsázky, zvolit si zařízení, správně provádět jeho obsluhu a případnou korekci technologického procesu v závislosti na výsledku zkoušek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do vysoké pece, obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do ocelárenské pece, obsluhovat zařízení pro třídění komponentů vsázky do pecí pro tavení neželezných kovů, obsluhovat zařízení pro úpravu surovin vysokopecní vsázky, obsluhovat zařízení pro úpravu komponentů vsázky do ocelárenských pecí, obsluhovat zařízení pro úpravu šrotu a vratného materiálu do pecí pro tavení neželezných kovů, provádět čištění zařízení a kontrolu nastavených parametrů zařízení na zpracování vsázky, obsluhovat mlecí zařízení pro mletí paliva vysoké pece a vápence. |
| Učivo / obsah výuky Zařízení pro přípravu surovin: hrubé drcení, jemné drcení, mletí, třídění. Rozdružování: gravitační rozdružování, rozdružování v těžkých kapalinách, magnetické rozdružování, rozdružování v elektrickém poli, flotace. Homogenizace vsázky: zařízení pro přísun surovin. zařízení homogenizační skládky - zakladače, zařízení homogenizační skládky – odběrače. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, řízená diskuze, předvedení, instruktáž, praktický nácvik a samostatná práce pod odborným dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Přesné dodržení technologického postupu při obsluze zařízení pro třídění komponentů vsázky do vysoké pece. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu při obsluze zařízení pro třídění komponentů vsázky do ocelárenské pece. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu při obsluze zařízení pro třídění komponentů vsázky do pecí pro tavení neželezných kovů. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu při obsluze zařízení pro úpravu surovin vsázky do vysoké pece. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu při obsluze zařízení pro úpravu surovin vsázky do ocelárenské pece. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu při obsluze zařízení pro úpravu surovin vsázky do pecí pro tavení neželezných kovů. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Správná volba postupu a nářadí pro čištění zařízení, kvalita provedení. Správnost postupu a vyhodnocení kontroly, adekvátní reakce na výsledek kontroly nastavení parametrů. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Odůvodnění je věcné a správné. |
| Doporučená literatura pro lektory MAJERČÁK, Š. Vysokopecná vsázka, SNTL Bratislava, 1986 BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J. Vysokopecní výroba železa, VŠB Ostrava, 1985 BROŽ, L. Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988 PARMA, V. Ocelářství I, VŠB – TU Ostrava, 1979 KADLEC, F. Výroba neželezných kovů, Praha, SNTL, 1979 |

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

POTVRZení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Hutník přípravář vsázky aglomerace

(21-002-H)

pro pracovní činnost: Hutník přípravář vsázky aglomerace

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

POTVRZení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Hutník přípravář vsázky aglomerace

(21-002-H)

pro pracovní činnost: Hutník přípravář vsázky aglomerace

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Vzory pro profesní kvalifikace jsou ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Hutník přípravář vsázky aglomerace

(21-002-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy