Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Hutník tavič oceli

(21-004-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	23

Příloha č. 3– Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	24

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Hutník tavič oceli (21-004-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 3. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (64 hod. teoretická výuka, 86 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Hutník tavič oceli (21-004-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Hutník tavič oceli (21-004-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Hutník tavič oceli |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Hutník tavič oceli (21-004-H a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Dodržovat požadavky na normalizaci při výrobě a lití kovů,

- dodržovat bezpečnost práce v hutním provozu,

- obsluhovat stroje a strojní součásti v hutnictví,

- provádět zkoušky v hutnictví,

- provádět úpravu a separaci strusky,

- obsluhovat a řídit proces lití kovů,

- provádět řízení režimu foukání kyslíku do konvertoru ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřící techniky.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Tavič,

- strojník,

- odlévač,

- struskař,

- vsázkař.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Hutník tavič oceli (21-004-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro řízení chodu ocelářských pecí, obsluhu strojů a mechanizačních prostředků a pro vykonávání dalších činností při výrobě oceli a jejího následného zpracování.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale důraz bude také kladen na rozvoj kooperace, výkonnosti, samostatnosti, zvládání zátěže a smyslu pro kvalitu.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Hutník tavič oceli (21-004-H), který je platný od 7. 3. 2013.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou.

Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v hutních provozech, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Může se realizovat i v simulovaném prostředí, např. pomocí simulátorů.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Učebna vybavena audiovizuální a výpočetní technikou,

- technologická zařízení a příslušenství vysokopecního provozu,

- technické prostředky pro řízení a ovládání technologických zařízení (HW, SW),

- normy, a technologické předpisy pro příslušná hutnická zařízení,

- prostředky BOZP a požární ochrany,

- osobní ochranné pracovní prostředky,

- zpracovávaný hutnický materiál.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání)

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků kurzu, jméno a podpis vyučujícího)

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace)

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Metody slovní:

- Výklad,

- vysvětlování,

- práce s textem,

- řízená diskuze.

- Metody názorně demonstrační:

- předvádění a pozorování,

- práce s obrazem,

- instruktáž.

- Metody praktické:

- napodobování,

- nácvik dovedností a činností.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Hutník tavič oceli (21-004-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Bezpečnost práce v hutním provozu | BOZ | 4 | 1 | Zápočet |
| Výroba oceli v elektrických pecích | EOP | 15 | 25 | Zápočet |
| Výroba oceli v kyslíkovém konvertoru | KKO | 15 | 20 | Zápočet |
| Odlévání oceli do kokil | OOK | 15 | 20 | Zápočet |
| Plynulé odlévání oceli | ZPO | 15 | 20 | Zápočet |
|  |  | 64 | 86 | Součty |
|  |  | 150 | Celkem |

Optimální trajektorie:

BOZ(EOP(KKO(OOK(ZPO

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Bezpečnost práce v hutním provozu | Kód | BOZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hod. (4 teorie + 1 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s bezpečností práce v hutním provozu, s dodržováním zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví a hygieny práce a s požární prevencí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při provádění tavby a lití oceli, dodržovat bezpečnost práce, vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen. |
| Učivo / obsah výuky Základní předpisy a ustanovení BOZP a PO v hutním provozu Osobní ochranné pracovní pomůcky Zásady bezpečnosti práce při manipulaci s břemeny |
| Postupy výuky Teoretická část výuka bude realizována formou výkladu, vysvětlování, prezentace, řízené diskuze Praktická část prezentace, předvedení a nácvik praktických činností pod odborným dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Dosažení výsledků tohoto modulu a dodržování BOZP se sleduje i ve výuce dalších modulů. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné vyjmenování a předvedení použití osobních ochranných pracovních pomůcek. Dodržení předpisů BOZ a PO v průběhu pracovních činností. Nejsou tolerovány žádné chyby. Výčet pravidel je úplný a bezchybný. |
| Doporučená literatura pro lektory Metodické návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ILO-OSH 2001. Mezinárodní úřad práce, Ženeva, ISBN 80-903066-3-2. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Bezpečný podnik. VÚBP Praha 2008, ISBN 978-80-86973-22-7. CHUNDELA, L. Posuzování spolehlivosti člověka. Praha: ČVUT, 1983. |

| Název modulu | Výroba oceli v elektrických pecích | Kód | EOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hod. (15 teorie + 25 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o výrobě oceli v elektroocelárně, o surovinách a technologii výroby, účelu, funkci, konstrukci a provozu elektrických pecí, výrobních normách a technické dokumentaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů, orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů, číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin, kontrolovat kvalitu strusky upravit složení strusky na požadovanou kvalitu a nahodit strusku novou promíchat tekutou strusku po přidání legur, odstranit strusku s povrchu taveniny v tavicích pecích pomoci pomůcek, provést odběr zkoušky (vzorku) a její odeslání. |
| Učivo / obsah výuky Konstrukce elektrických pecí: Hlavní parametry EOP Plášť pece a konstrukce víka Sázecí a odpichový otvor Pohybový mechanizmus pece Chlazení EOP Elektrody elektrických pecí Žáruvzdorná vyzdívka Pomocná zařízení elektrických pecí: Elektrická zařízení EOP Automatická regulace EOP Mísiče, pánve Zařízení pro sázení tuhé vsázky Zařízení pro odsun strusky Výrobní pochody v elektrických pecích: Suroviny pro výrobu oceli v EOP Technologický postup výroby oceli v EOP Tvorba, úloha, úprava a separace strusky Oxidace železa Oxidace doprovodných prvků Plyny v oceli Deoxidace a legování oceli Odebírání vzorku a laboratorní zkoušky oceli |
| Postupy výuky Teoretická část výuka bude realizována formou výkladu, vysvětlování, prezentace, řízené diskuze Praktická část prezentace, předvedení, instruktáž a nácvik praktických činností pod odborným dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vyjmenování všech podstatných částí dle předloženého schématu hutního agregátu. Popis je přesný, účastník používá správnou odbornou terminologii. Tolerovány jsou drobné chyby a zapomenutí méně důležitých částí. Správné nalezení konkrétního údaje v normách nebo v technické dokumentaci. Správné určení pořadní úkonů výroby kovů a jejich slitin dle daného předpisu. Soulad se stanoveným pracovním postupem, soulad s technickou dokumentací, správný výběr pomůcek, soulad s předpisy BOZP. Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. Soulad s technologickým postupem, bezchybný odběr a odeslání. Dodržení předpisů BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory OTÁHALOVÁ, H. Výroba železných kovů I, Praha: SNTL, 1981. NENIČKOVÁ, B. Výroby železných kovů II, Praha: SNTL, 1986. ADOLF, Z., BAŽAN, J. Výroba oceli, Ostrava: VŠB - TU, 1997. BŮZEK, Z. a kol. Výroba oceli v elektrické obloukové peci, Ostrava: VŠB - TU, 1981. |

| Název modulu | Výroba oceli v kyslíkovém konvertoru | Kód | KKO |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 35 hod. (15 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je poskytnutí uceleného přehledu z oblasti výroby ocelí v kyslíkovém konvertoru. Těžiště spočívá v učivu o zařízení konvertorové ocelárny, o technologii výroby oceli v konvertoru a konvertorových ocelích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů, zaznamenávat množství a chemické složení taveniny, vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné u tavicích pecí, vyjmenovat způsoby přepravy strusky od tavících pecí popsat způsob úpravy strusky, obsluhovat provzdušňovací zařízení konvertorů na výrobu ocelí, obsluhovat zařízení pro regulaci množství přiváděného kyslíku do konvektorů v závislosti na zjištěných hodnotách měřícím zařízením, obsluhovat a upravovat chod konvertorů v závislosti na naměřených hodnotách, obsluhovat měřící zařízení a pomůcky pro měření kvality taveniny, vést evidenci provedených opatření a kontrol. |
| Učivo / obsah výuky Zařízení konvertorové ocelárny: Konvertorová hala Kyslíkový konvertor Pomocná zařízení konvertoru Mísiče Dmýchadla Dopravníky a jeřáby Teorie konvertorových pochodů: Suroviny pro výrobu oceli v kyslíkovém konvertoru Chování jednotlivých plynů při pochodu Struska při konvertorových pochodech Konvertorové plyny Průběh konvertorového pochodu Desoxidace konvertorové ocel Výrobky konvertorových pochodů: Konvertorové oceli Zjišťování vad ocelí Tepelné zpracování ocelí |
| Postupy výuky Teoretická část výuka bude realizována formou výkladu, vysvětlování, prezentace, řízené diskuze Praktická část prezentace, předvedení, instruktáž a nácvik praktických činností pod odborným dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| výsledek výuky parametry pro hodnocení Záznam je v souladu s technologickým předpisem. Odůvodnění je věcně správné. Záznam je v souladu s technologickým předpisem. Odůvodnění je věcně správné. Vyjmenování zkoušek je úplné a správné. Vyjmenování způsobů přepravy strusky je úplné a správné. Popis je v souladu s technologickým postupem. Je používána odborná terminologie. Přesné dodržení technologického postupu obsluhy provzdušňovacího zařízení konvertoru. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. Adekvátní reakce na případné změny parametrů výroby a volba správné korekce. Soulad se stanoveným pracovním postupem, soulad s technickou dokumentací, správný výběr pomůcek, soulad se zásadami BOZP. Evidence je přesná, účastník používá správně odbornou terminologii. |
| Doporučená literatura pro lektory OTÁHALOVÁ, H. Výroba železných kovů I. Praha: SNTL, 1985, 364 s. NENIČKOVÁ, B. Výroby železných kovů II. Praha: SNTL, 1986. ADOLF, Z., BAŽAN, J. Výroba oceli, Ostrava: VŠB - TU, 1997. PÁV, J. a kol. Výroba oceli kyslíkovými pochody – teorie a praxe, Praha: SNTL, 1988. |

| Název modulu | Odlévání oceli do kokil | Kód | OOK |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 35 hod. (15 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je poskytnutí komplexních znalostí z oblasti odlévání oceli do kokil a o vadách materiálu. Účastníci získají poznatky o příslušných zařízeních, jejich obsluze, řízení a údržbě. Modul umožní i získání praktických dovedností přímo na povozních pracovištích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Obsluhovat tavící a odlévací zařízení, provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití, připravit taveninu před litím, obsluhovat ustalovací pece pro zajištění stability kovu, připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh. |
| Učivo / obsah výuky Licí zařízení: Odpichové a přelévací žlaby Pánev pro odlévání oceli Zátkové tyče, šoupátkové uzávěry Soupravy pro odlévání oceli Kokily a kokilové nádstavce Postup při odlévání oceli: Příprava kokil a licích souprav Odlévání ingotů horem Odlévání ingotů spodem Ošetřování ingotů v průběhu lití Ošetření ingotů po skončení lití Ocelové ingoty: Setrvání ingotu v kokilách Průběh tuhnutí oceli v kokilách Chemická nestejnorodost oceli Vady ingotů |
| Postupy výuky Teoretická část výuka bude realizována formou výkladu, vysvětlování, prezentace, řízené diskuze Praktická část prezentace, předvedení, instruktáže a nácviku praktických činností pod odborným dohledem lektora |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Přesné dodržení technologického postupu obsluhy tavícího a odlévacího zařízení. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Správné vyhodnocení reakce neshodných projevů, pohotová a správná reakce na případné změny parametrů výroby a volba správné korekce. Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. Přesné dodržení technologického postupu obsluhy ustalovací pece pro zajištění stability kovu. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. Správná volba licích pomůcek. Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory OTÁHALOVÁ, H. Výroba železných kovů I, Praha: SNTL, 1981. NENIČKOVÁ, B. Výroby železných kovů II, Praha: SNTL, 1986 . ADOLF, Z., BAŽAN, J. Výroba oceli, Ostrava: VŠB - TU, 1997. SZLAUER, J. a kol. Odlévání oceli, Ostrava: VŠB - TU, 1986. |

| Název modulu | Plynulé odlévání oceli | Kód | ZPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 35 hod. (15 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je poskytnout účastníkům ucelený přehled o lití oceli na zařízení plynulého odlévání, technologii kontinuálního lití, účelu, funkci, konstrukci a provozu. Dále získají znalosti o strojích, jejich principech a charakteristikách. Účastníci získají i praktické dovednostmi v obsluze strojů a zařízení a povědomí o bezpečnostních rizikách při používání strojů a zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozeznat stroje používané v tavírnách oceláren (například konvertor, elektrická oblouková pec, kelímková pec), určit části jednotlivých ocelárenských strojů a zařízení a vyjmenovat jejich základní vlastnosti vysvětlit tepelné zpracování hutních polotovarů, obsluhovat zařízení sekundární metalurgie. |
| Učivo / obsah výuky Příprava taveniny před litím: Dohřev oceli, dolegování oceli, homogenizace taveniny. Licí zařízení: Otočný licí stojan, licí pánev, mezipánev, krystalizátory, tažné a pálicí zařízení. Postupy při odlévání oceli: Strojení licí pánve, plnění mezipánve, zahájení lití do krystalizátorů, ukončení lití, chlazení sochorů, dělení a značení sochorů. |
| Postupy výuky Teoretická část výuka bude realizována formou výkladu, vysvětlování, prezentace, řízené diskuze Praktická část prezentace, předvedení a instruktáž, nácvik praktických činností pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správná identifikace jednotlivých strojů v reálném nebo simulovaném prostředí a jejich určení. Věcně správný technický popis jednotlivých částí strojů a zařízení, v souladu s technickým návodem stroje, a správné vysvětlení jejich základních vlastností. Vysvětlení tepelného zpracování je správné, v souladu s technologickým postupem, správná odborná terminologie. Přesné dodržení technologického postupu obsluhy zařízení sekundární metalurgie. Odůvodnění je věcné a správné. Důsledné dodržení předpisů BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory OTÁHALOVÁ, H. Výroba železných kovů I, Praha: SNTL, 1981. NENIČKOVÁ, B. Výroby železných kovů II, Praha: SNTL, 1986. ADOLF, Z., BAŽAN, J. Výroba oceli, Ostrava: VŠB - TU, 1997. SZLAUER, J. a kol. Odlévání oceli, Ostrava: VŠB - TU, 1986. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: ………(kód))

pro pracovní činnost:

Kurz proběhl v období od ……….….do……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: ………. (kód)

pro pracovní činnost:

Kurz proběhl v období od ……….…..do……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:  Hutník tavič oceli (121-004-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Hutník tavič oceli

(21-004-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy