Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Základní kovoobráběčské práce

(23-021-E)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	7

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	7

Organizace výuky	7

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	8

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	9

4. Učební plán	10

5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu	11

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	23

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	24

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního vzdělávacího programu | Základní kovoobráběčské práce (23-021-E) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 22. 11. 2011 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 157 hodin (51 hod. teoretická výuka, 106 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Základní kovoobráběčské práce (23-021-E) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Základní kovoobráběčské práce (23-021-E) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Základní kovoobráběčské práce |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Základní kovoobráběčské práce (23-021-E) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 22. 11. 2011.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního vzdělávacího programu je schopen:

- Dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky,

- orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací,

- ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály a plasty řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním,

- měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemné polohy prvků a jakost povrchu,

- vyrobit součásti na obráběcích strojích.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon těchto činností:

- Kovoobráběčské přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenství,

- práce ve strojírenské výrobě,

- práce při montáži strojů a zařízení.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávací program je zaměřen hlavně na získání základních manuálních dovedností pro práce ve strojírenství. Je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Základní kovoobráběčské práce (23-021-E). Důraz je kladen zejména na bezpečnost práce, dodržování technologického postupu, přesnost a pečlivost při práci.

## Organizace výuky

Výuka bude probíhat prezenční formou. Je složena z praktické výuky a teoretické výuky. Hodiny teoretické výuky budou probíhat v učebně, praktická výuka v prostorách dílen, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka se může také konat na pracovištích zaměstnavatelů, která jsou vybavena příslušným zařízením.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Na začátku teoretické a praktické výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP.

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Teoretická výuka se uskutečňuje v učebnách vybavených potřebou didaktickou technikou a pomůckami, PC a připojením na internet

.

Dílenské prostory a vybavení splňovat následující požadavky:

- Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům,

- nádrhy se stupnicí, jednoduché nádrhy a výškoměr,

- obráběcí stroje (hrotové soustruhy, frézky, obrážečky, vrtačky a hoblovky)

- nástroje pro prováděné operace dle seznamu zadání pro zkoušku u AOs

- měřidla (posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, úhloměry)

- dokumentaci vyráběných polotovarů a výrobků, požadavky na jejich vlastnosti

- dílenské tabulky a strojírenské tabulky

- potřebný materiál, nástroje, nářadí, provozní a pomocné hmoty.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni E a H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitel odborného výcviku nebo učitel praktického vyučování v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

- Výklad, instruktáž a praktické předvedení lektorem, praktický nácvik pod dohledem a za vedení lektora.

- Samostatná práce pod dohledem lektora.

Výuka je vedena v duchu zásad vzdělávání dospělých. Lektor při výuce přihlíží k věku, předchozímu vzdělání a praxi účastníků. V případě potřeby poskytuje individuální konzultace.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl.

Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník daného modulu disponuje všemi požadovanými kompetencemi, ukončí účastníkovi modul zápočtem.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Posuzovat se bude také pracovní přístup, kvalita provedené práce, manuální zručnost, dodržování BOZP, schopnost spolupráce.

Každý modul bude zakončen zápočtem.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Základní kovoobráběčské práce (23-021-E) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Bezpečnost práce při obrábění kovů | BEZ | 2 | 1 | Zápočet |
| Orientace v technických podkladech pro kovoobrábění | ORI | 20 | 0 | Zápočet |
| Měření kovových obrobků | MER | 2 | 5 | Zápočet |
| Ruční obrábění kovových materiálů | RUC | 7 | 20 | Zápočet |
| Strojní obrábění kovových materiálů | STR | 20 | 80 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 51 | 106 |  |
| Počet hodin celkem |  | 157 |  |

Optimální trajektorie:

BEZ /ORI ( MER ( RUC/ STR

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název modulu | Bezpečnost práce při obrábění kovů | Kód | BEZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 3 hodiny (2 teorie + 1 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník modulu se naučí dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce a požární prevence při ručním a strojním zpracování kovů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění, předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů, popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů. |
| Učivo/ obsah výuky ČSN 20 0700: Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro obráběcí stroje na kovy; společná ustanovení požární prevence povinnosti pracovníka před započetím práce použití a údržba osobních ochranných pracovních pomůcek dodržování základních hygienických zásad při práci a pohybu v dílně |
| Postupy výuky Výklad, předvedení a praktický nácvik, praktická příprava pracoviště pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. Znalost požadavků na BOZP bude ověřena ústně nebo písemně, dodržování BOZP a používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek bude ověřováno prakticky a v průběhu všech relevantních činností. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost odpovědí na otázky ze základních ustanovení bezpečnosti práce při obrábění. Správnost volby a důslednost dodržování používání osobních ochranných pomůcek při obrábění kovových materiálů v souladu se zásadami BOZP. Správnost odpovědí na otázky z BOZP při ručním obrábění kovů a při práci na obráběcích strojích. |
| Doporučená literatura pro lektory Interní předpisy týkající se BOZP a PO podniku a provozu, kde bude probíhat praktická výuka Pořady a filmy s tematikou BOZP. http://www.suip.cz ČSN EN ISO 23 125 Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. |

| Název modulu | Orientace v technických podkladech pro kovoobrábění | Kód | ORI |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (6 teorie +14 praktická cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle reálné trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník se naučí orientovat ve strojírenských tabulkách, pracovat s technickou dokumentací, číst technologické postupy a výkresovou dokumentaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se ve strojírenských normách (normalizované součásti, lícování součástí, technické materiály), číst dílčí výkresy, technologické postupy, zvolit sled operací, vyhotovit náčrt při dodržení zásad promítání podle ISO-E nebo ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a náčrt zakótovat), vyplnit popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a tepelného a chemicko-tepelného zpracování součásti, uvést údaje pro zajištění požadavků na kvalitu, technologické a fyzikální vlastnosti, ochranu proti korozi a požadavky na vzhled součásti. |
| Učivo/ obsah výuky strojírenské tabulky – základní orientace. normalizované součásti. lícování. materiály, třídy ocelí. výkresy – pravoúhlé promítání, náčrty. výkresy – systém kótovaní, měřítka, typy čar, popisy, popisové pole. technologické postupy. |
| Postupy výuky Výklad, procvičování za použití strojnických tabulek a výkresů, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Samostatnost a přesnost vyhledání výrobní tolerance zadaných rozměrů ve strojnických tabulkách. Správnost vyhledání tvarů a rozměrů normalizovaných strojních součástí. Správnost určení vhodnosti materiálů pro daný technologický postup výroby. Samostatnost a přesnost určení rozměrů součásti, stanovení jakosti opracování, vhodného technologického postupu výroby a správného sledu operací a nástrojů pro daný výrobek z výkresové dokumentace. Přesné rozlišení rozdílů mezi zásadami promítání podle ISO-E a ISO-A. Kvalita provedení náčrtu: Soulad se zadáním, dodržení zásad promítání a systému kótování, přesnost a správnost provedení. Správnost a úplnost vyplnění popisového pole výkresu dle zadání, Soulad s normami, správnost výpočtů. Správné doplnění dalších požadovaných údajů. Správnost a přesnost zakreslení dalších požadovaných údajů. |
| Doporučená literatura pro lektory LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. Úvaly, ALBRA 2008. ISBN 978 – 80 -- 7361 – 051 – 7. FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978 – 80 – 86706 – 19 – 1. |

| Název modulu | Měření kovových obrobků | Kód | MER |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 7 hodin (2 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu ORI |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník si osvojí základní metody měření výrobků, kontroly geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchů opracovaných materiálů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit měřicí metody a měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku, provést kontrolu rozměrů podle výkresu při použití digitálních a mikrometrických měřidel (správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru) při obrábění, vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. |
| Učivo/ obsah výuky základní veličiny a jednotky ve strojírenství. základní rozdělení měřidel. jednoduchá délková měřidla. porovnávací měřidla a jejich použití. měření délkových rozměrů s ohledem na přesnost. měření geometrických tvarů. chyby při měření. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace (ukázky měřidel, postupů měření) Instruktáž a praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost volby měřicí metody a měřidla v souladu s výkresem obrobku. Správné používání měřidel v souladu s určením a návodem výrobce. Použití správného postupu měření. Správnost naměřených délkových rozměrů a rozměrů geometrických tvarů. Zručnost a pečlivost při měření a kontrole. Správnost stanovení odchylek a jejich ověření v tabulkách. Použití správného postupu a prostředku pro zjištění možných odchylek výrobku. |
| Doporučená literatura pro lektory Šulc, J. Technologická a strojnická měření pro SPŠ strojnické. Praha: SNTL, 1980. ISBN: 04-219-80 FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978 – 80 – 86706 – 19 – 1. |

| Název modulu | Ruční obrábění kovových materiálů | Kód | RUC |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 27 hodin (7 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulů BEZ, ORI, MER |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá praktické dovednosti základních způsobů ručního obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů řezáním, pilováním, stříháním, ohýbáním, vrtáním a broušením. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit podle technické dokumentace technologický postup práce a způsob provedení technologických operací, zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla, zvolit a připravit materiály podle výkresové dokumentace, zhotovit výrobek (orýsování polotovaru dle výkresu, zhotovení součásti s pomocí řezání, pilování, broušení, řezání závitů a vrtání), zkontrolovat a proměřit kvalitu opracování a rozměry výrobku. |
| Učivo/ obsah výuky orýsování plošné prostorové. řezání – ruční a strojní. stříhání ručními, pákovými a tabulovými nůžkami. pilování rovinných, spojených a tvarových ploch. ohýbání ve svěráku, v přípravcích a na ohýbačce. vrtání na stolní a sloupové vrtačce i ruční vrtačkou. řezání závitů vnitřních a vnějších. broušení na kotoučových bruskách. volba nástrojů, nářadí a měřidel. sestavení technologického postupu. volba výchozího materiálu. kontrola výrobku. |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž a praktický nácvik. Nácvik jednotlivých operací a následné samostatné zhotovení celého dílu pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. V teoretické znalosti budou ověřeny formou písemného vyhotovení technologického postupu výroby zadané součásti (délka 15 minut). |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné a samostatné určení technologického postupu podle zadané technické dokumentace. Vhodnost a samostatnost volby nástroje, nářadí, pomůcky, přípravky a měřidla pro zadanou práci. Správnost volby a přípravy materiálu pro výrobu součásti dle výkresové dokumentace. Správná volba polotovaru. Dodržení stanoveného technologického postupu obrábění. Kvalita výrobku - soulad se zadáním a výkresem, soulad s normami. Dodržení zásad BOZP. Použití stanoveného postupu pro kontrolu zhotoveného výrobku. Volba vhodné měřicí metody a prostředku. Správnost výsledku kontroly. |
| Doporučená literatura pro lektory LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. Úvaly, ALBRA 2008. ISBN 978 – 80 -- 7361 – 051 – 7. FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978 – 80 – 86706 – 19 – 1. |

| Název modulu | Strojní obrábění kovových materiálů | Kód | STR |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 100 hodin (20 teorie + 80 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu MER |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník získá praktické dovednosti v základních pracích prováděných na soustruhu, frézce, hoblovce, obrážečce a vrtačce. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit technologický postup (druhy strojů, nástrojů, nastavení zvolených strojů) podle výkresové dokumentace, upínat obrobky a nástroje na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách, nastavit řezné podmínky na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách, zhotovit součásti na hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách, zkontrolovat, změřit přesnost hotového výrobku. |
| Učivo/ obsah výuky Soustružení: bezpečnost práce a ochranné pomůcky při soustružení seznámení s univerzálním hrotovým soustruhem a jeho obsluhou seznámení se soustružnickými nástroji a jejich upínáním praktické určení a nastavení řezných podmínek měření rozměrů součástí způsoby upínání obrobků soustružení čelních ploch a navrtávání vrtání na soustruhu soustružení vnějších válcových ploch soustružení vnitřních válcových ploch zapichování a upichování výroba závitů Frézování: bezpečnost práce a ochranné pomůcky při frézování seznámení s frézkou a její obsluhou seznámení s frézovacími nástroji a jejich upínání praktické určení a nastavení řezných podmínek měření rozměrů součástí způsoby upínání obrobků frézování rovinných a pravoúhlých ploch frézování osazených ploch Hoblování: bezpečnost práce a ochranné pomůcky při hoblování seznámení s hoblovkou a její obsluhou seznámení se s hoblovacími nástroji a jejich upínáním praktické určení a nastavení řezných podmínek způsoby upínání obrobků hoblování rovinných ploch Obrážení: bezpečnost práce a ochranné pomůcky při obrážení seznámení s obrážečkou a její obsluhou seznámení se s obrážecími nástroji a jejich upínáním praktické určení a nastavení řezných podmínek způsoby upínání obrobků obrážení rovinných ploch Vrtání: bezpečnost práce a ochranné pomůcky při vrtání seznámení s vrtačkou a její obsluhou seznámení s vrtacími nástroji a jejich upínání praktické určení a nastavení řezných podmínek měření rozměrů součástí způsoby upínání obrobků zavrtávání vrtání průchozích a neprůchozích otvorů vrtání osazených otvorů a otvorů s rovným dnem odhrocení otvorů zahlubování otvorů |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktický nácvik jednotlivých operací a následně pod dohledem lektora zhotovení celého dílu. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Soulad volby technologického postupu s výkresovou dokumentací. Správné upnutí obrobku a nástroje na různých druzích obráběcích strojů. Dodržení stanoveného postupu a zásad BOZP. Přesné nastavení řezných podmínek pro daný druh obráběcího stroje. Dodržení stanoveného postupu pro nastavení podmínek a zásad BOZP. Dodržení technologického postupu pro zhotovení součásti na daném stroji. Zhotovená součást je v souladu s výkresovou dokumentací a požadovanými parametry. Práce je provedena zručně a v souladu se zásadami BOZP při práci na kovoobráběcích strojích Správnost zvolené metody kontroly pro daný výrobek, samostatnost a přesnost kontroly a měření, správnost výsledku měření |
| Doporučená literatura pro lektory LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. Úvaly, ALBRA 2008. ISBN 978 – 80 -- 7361 – 051 – 7. FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES. Praha 2007. ISBN 978 – 80 – 86706 – 19 – 1. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Základní kovoobráběčské práce (23-021-E)

pro pracovní činnost: Základní kovoobráběčské práce

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi 				 …   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízen

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Základní kovoobráběčské práce (23-021-E)

pro pracovní činnost: Základní kovoobráběčské práce

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi 				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

……………………….                                                                               ….  hodin

………………………                                                                                .…  hodin

………………………                                                                                ….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani -další vzdělávání/rekvalifikace

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Základní kovoobráběčské práce

(23-021-E)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy