Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další  vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Broušení kovových materiálů

(23-024-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	7

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	7

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového	27

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	28

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých	29

modulů	29

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	30

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	34

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název rekvalifikačního programu | Broušení kovových materiálů (23-024-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 22. 11. 2011 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 180 hodin (45 hod. teoretická výuka, 135 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů (23-024-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů (23-024-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Broušení kovových materiálů |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit účastníky na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Broušení kovových materiálů (23-024-H), dle zákona č. 179/2006 Sb., a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 22. 11. 2011.

## Výsledky vzdělávání

Účastník programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky,

- orientovat se v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací,

- volit postup práce a technologické podmínky broušení, potřebné nástroje, pomůcky a materiály,

- měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemnou polohu prvků a jakost povrchu,

- upínat brousící nástroje, upínat obrobky a ustavovat jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů,

- vyvažovat brusné kotouče,

- obsluhovat brusky,

- ostřit nástroje na nástrojových bruskách,

- ošetřovat a provádět údržbu různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů,

- určovat výchozí technologické základny polotovarů před jejich obráběním.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Broušení kovových materiálů (23-024-H) je připraven seřizovat a obsluhovat brousicí stroje a provádět práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávací program Broušení kovových materiálů (23-024-H) směřuje k přípravě flexibilního pracovníka, který je schopen vykonávat kvalifikovaně základní strojírenské práce v rozsahu absolvovaných modulů.

Cílem vzdělávacího programu je vytvářet a rozvíjet především smysl pro kvalitu práce, která je v této profesi klíčovou vlastností. Během výuky bude kladen důraz na důkladné osvojení odborného základu a požadovaných dovedností. Těžiště vzdělávání tvoří praktické dovednosti a návyky. Proto největší podíl ve vzdělávání má praxe.

## Organizace výuky

Výuka bude probíhat prezenční formou a je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. V modulech, kde jsou obsaženy obě části, bude teoretická výuka probíhat v předstihu před praktickou výukou.

Celkový rozsah vzdělávání činí 180 výukových hodin, z toho teoretická výuka bude mít celkem 45 hodin a praktická 135 hodin. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut, délka praktické vyučovací hodiny 60 minut.

Praxe bude realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

- Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených příslušnou audiovizuální výukovou

- technikou, PC s připojením na internet a učebními pomůckami.

- Praktická výuka se uskutečňuje v dílnách a na reálných pracovištích, která odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům a jsou vybavena v souladu s hodnoticím standardem NSK. Praktická výuka se může zcela uskutečňovat na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují potřebným vybavením.

Pro zajištění výuky je třeba disponovat minimálně následujícím vybavením:

- Strojnické tabulky, normy, kalkulačka,

- měřidla (posuvná měřítka a mikrometrická měřidla, mezní kalibry, včetně závitových, sinusové pravítko, koncové měrky, stojánek a číselníkový úchylkoměr, etalon Ra),

- stroje: bruska hrotová, bruska univerzální, bruska nástrojová, bruska rovinná, bruska na otvory, honovačka, ševingovací stroj,

- upínací příruby a přípravky na ostření nástrojů, upínací hroty, sklíčidla a kleštiny, vyvažovací trny, stojan na vyvážení, vodováha strojní, lapovací pasty, orovnávací kámen, diamantový orovnávač,

- materiál a polotovary,

- stanoviště pro hotové výrobky, kontrolu a neshodné výrobky.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání (třídní kniha, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani  - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- výklad,

- vysvětlování, řešení problémových úloh a diskuse,

- práce s informacemi a výrobní dokumentací

- praktické předvedení,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- praxe pod odborným dohledem lektora.

Lektor přizpůsobuje výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Spojuje teorii s praxí a využívá praktických zkušeností účastníků, dbá na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

Postupy hodnocení výsledků výuky

Každý modul je zakončen zápočtem.

Účastníci jsou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech. Posuzuje se také pracovní přístup, hospodárnost a kvalita provedené práce, ohled na životní prostředí, schopnost spolupráce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže účastník dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno úspěšných vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Broušení kovových materiálů (23-024-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| BOZ při obrábění kovových materiálů | BKM01 | 5 | 0 | Zápočet |
| Orientace v normách a technické dokumentaci | BKM02 | 20 | 0 | Zápočet |
| Technologické podmínky pro broušení | BKM03 | 10 | 10 | Zápočet |
| Kontrola a měření obrobků | BKM04 | 5 | 5 | Zápočet |
| Upínání a vyvažování brusných kotoučů | BKM05 | 5 | 20 | Zápočet |
| Obsluha a údržba brusek | BKM06 | 0 | 60 | Zápočet |
| Ostření nástrojů pro obrábění | BKM07 | 0 | 40 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 45 | 135 |  |
| Počet hodin celkem |  | 180 |  |

Optimální trajektorie:

BKM01 → BKM02 → BKM03 → BKM04 → BKM05 → BKM06 → BKM07

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (→) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název modulu | BOZ při obrábění kovových materiálů | Kód | BKM 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hodin (5 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastník modulu získá přehled o základních ustanoveních bezpečnosti práce při obrábění. Naučí se rozeznávat a používat osobní ochranné pomůcky používané při obrábění kovových materiálů. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění. Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů. Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů. |
| Učivo / obsah výuky základní pravidla a ustanovení BOZ při práci na obráběcích strojích osobní ochranné pracovní pomůcky zásady bezpečnosti práce při obrábění kovových materiálů požární ochrana a prevence ve strojírenských provozech |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktická cvičení účastníků. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Osvojení a uplatňování uvedených výsledků sleduje a hodnotí lektor i ve výuce dalších modulů. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost odpovědí na otázky ze základních ustanovení bezpečnosti práce při obrábění. Správné praktické předvedení a správný popis použití osobních ochranných pracovních pomůcek při obrábění kovových materiálů. Správnost odpovědí na otázky z bezpečnosti práce při obrábění kovů na obráběcích strojích. |
| Doporučená literatura pro lektory Bezpečnostní požadavky pro obráběcí stroje na kov ČSN EN ISO 23 125 Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy Interní předpisy týkající se BOZP a PO podniku a provozu, kde bude probíhat praktická výuka Pořady a filmy s tematikou BOZP. http://www.suip.cz Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů |

| Název modulu | Orientace v normách a technické dokumentaci | Kód | BKM 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (20 teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BKM 01. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v normách a základní technické dokumentaci, číst technické výkresy, rozumět kótování, značení drsnosti, tolerance apod. Bude umět vyhotovit jednoduchou skicu strojní součásti, orientovat se v popisovém poli a v této souvislosti ovládat i základy tepelného či chemicko-tepelného zpracování. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy). Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat). Vyhledat údaje uvedené v popisovaném poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací. |
| Učivo / obsah výuky normalizace v technickém kreslení, zobrazování v technické dokumentaci pravoúhlé promítání a sdružené průměty, zobrazování na strojnických výkresech pravoúhlé promítání na několik průměten, kreslení řezů a průřezů, kótování na strojnických výkresech předepisování jakosti povrchu součástí a chemicko-tepelného zpracování, vyplnění popisového pole a jeho obsahu, vytvoření pozic a vyplnění kusovníku |
| Postupy výuky Výklad, ukázky, praktická cvičení (práce s tabulkami, normami, kreslení podle modelu, čtení výkresů aj.) |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně rozpozná tvar součásti podle předloženého výkresu dle platných norem, identifikuje průměty, tvary, řezy a měřítka součástí. Najde a správně zhodnotí základní tvarové prvky nutné pro výrobu dle platných norem. Správně načrtne a správně okótuje vybranou součást podle zásad tvorby výrobních výkresů. Správně popíše jednotlivé údaje v popisovém poli, správně zvolí polotovar a určí druh jeho chemicko-tepelného zpracování včetně správného sledu operací. |
| Doporučená literatura pro lektory Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. 5. vyd. Praha: Albra, 2011. 927 s. ISBN 9788073610517. Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení. Praha: Computer Press, 2008. 256 s. ISBN 978-80-251-1887-0. Beneš, V., Klůna, J., Švercl, J., Vávra, P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2008. ISBN 9788073610623 Dillinger Jos. a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES, 2007. ISBN 9788086706191 |

| Název modulu | Technologické podmínky pro broušení | Kód | BKM 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (10 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BKM 02. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky správně sestavit sled operací technologického postupu broušení na kovové součásti typu „hřídel, čep, skříň“, volit brousící nástroje, přípravky a pomůcky v závislosti na vykonávané operaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení). Zvolit správný typ brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv). Zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení). Zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky. Volit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej). |
| Učivo / obsah výuky Teoretická výuka technologické postupy broušení kovových materiálů sestavení optimálního sledu operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) brousicí nástroje a volba technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) typy brousicích nástrojů z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) přípravky, pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, oleje) stanovení řezných podmínek |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné sestavení optimálního sledu operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ dle strojnických tabulek. Správnost volby typu brousicího nástroje a technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv). Správnost volby typu brousicího nástroje z hlediska příslušné operace dle strojnických tabulek. Správnost stanovení řezných podmínek a potřebných přípravků podle technologie broušení. Správná volba pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny, olej) pro danou pracovní operaci. |
| Doporučená literatura pro lektory LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vyd. Úvaly: ALBRA, 2003. ISBN 80-86490-74-2. VYMER, Jiří a KUKLA, Zdeněk. Technologická cvičení: Výrobní postupy: Učebnice pro 3. roč. SPŠ strojnických, studijní obor Strojírenská technologie. 2., vyd. Praha: SNTL, 1990, 54 s. ISBN 80-030-0238-9. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES cz. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. KOCMAN, K., PROKOP, Jar. Technologie obrábění. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2001. 270 s. ISBN 80-214-1996-2. |

| Název modulu | Kontrola a měření obrobků | Kód | BKM 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (5 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BKM 03. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se v tomto modulu seznámí se základy měření ve strojírenství. Naučí se volit měřicí metody, používat prostředky pro kontrolu a měření obrobků a vyhodnotit výsledky měření. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku. Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu. Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. |
| Učivo / obsah výuky rozdělení měřících metod, chyby měření druhy měřících a kontrolních prostředků a jejich popis (posuvné měřítko, mikrometr, mezní kalibry, měřidla jakosti povrchu, atd.) měření a kontrola délkových rozměrů a geometrických tvarů měření a kontrola úchylek tvaru a vzájemné polohy volba vhodné měřící metody a měřidla podle technického výkresu výrobku |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, praktické cvičení, samostatné měření strojních součástí pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správně a samostatně zvolí měřící metodu, měřící a kontrolní prostředky v souladu s výkresem dané součástky. Správně a samostatné provedení změření požadovaných rozměrů zadaným nebo zvoleným měřidlem. Dodržení způsobu měření a požadovaných parametrů. Správné vyhodnocení dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy v souladu s výkresem. |
| Doporučená literatura pro lektory BUMBÁLEK, L. et al. Kontrola a měření. Praha: Informatorium, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7333-072-9. Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. 5. vyd. Praha: Albra, 2011. 927 s. ISBN 9788073610517. BOTHE, O. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: Sobotáles, 2012. ISBN 80-85920-30-1. FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES cz. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. |

| Název modulu | Upínání a vyvažování brusných kotoučů | Kód | BKM 05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 25 hodin (5 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BKM 04. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je naučit účastníky upínat brousící nástroje a ustavovat obrobky na různých druzích brusek, honovaček a na ševingovacích strojích. Naučí se také vyvažovat brusné kotouče a provádět jejich úpravu orovnáváním. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji, zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brusných kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité), upnout brousicí nástroje (brusný kotouč podrobit zvukové zkoušce) na všech typech brusek, upnout obrobky mezi hroty, do sklíčidla, lunety, upnout honovací a lapovací nástroj, vyvážit brusné kotouče a zvolit správný způsob a druh vyvažování, upnout brusný kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnost, vyvážit brusný kotouč na lištách vyvažovacího stojánku, vyvážit kotouč staticky, orovnat kotouče orovnávači (diamantový, orovnávací kolečka, zamačkávací orovnávací kotouč), určit dle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek, stanovit způsob upnutí polotovaru, stanovit postup výroby součásti, stanovit vhodné měřidlo a způsob kontroly. |
| Učivo / obsah výuky druhy brousících nástrojů a brusných kotoučů stroje pro broušení kovových materiálů upínání obrobků a nástrojů na různých typech brusek: na hrotových bruskách – mezi hroty, letmé, pro broušení otvorů, v přípravcích atd., na rovinných bruskách – na magnetickou desku, na stůl brusky, na sklopnou elektromagnetickou desku, ve svěráku, sinusového pravítka, kruhové magnetické desky, v přípravcích atd. vyvažování brusných kotoučů (především statické) stanovení technologické základny – význam BOZP při manipulaci s brousicími nástroji a stroji |
| Postupy výuky Výklad, instruktáž, předvedení, vysvětlování, praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Sleduje a hodnotí se také dodržování BOZP, samostatnost, manuální zručnost, dodržení pracovních postupů a kvalita výsledku. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Dle zadání správně (hodnotí se dodržení postupu, kvalita výsledku), zručně a bezpečně upne obrobek a nástroj na daném stroji. Dle zadání správně zvolí vhodný upínač pro ustavení obrobku. V souladu se zadáním a s technologickým postupem správně upne součást, zvolí, upne a vyváží brusné kotouče na daném druhu brusek. Správně upíná brousící nástroje, správně provede zvukovou zkoušku u brusného kotouče, používá vhodné pomůcky. Různými způsoby správně upíná obrobek. Správně upíná honovací a lapovací nástroje. V souladu s technologickým postupem zvolí vhodný způsob upnutí brusného kotouče a správně ho vyváží. Při upínání brusného kotouče do stroje dodržuje BOZP. V souladu s technologickým postupem správně vyváží brusný kotouč na lištách stojánku. V souladu s technologickým postupem správně staticky vyváží brusný kotouč. V souladu s technologickým postupem správně a v požadované kvalitě orovná brousící kotouč různými druhy orovnávačů. Zvolí technologickou základnu pro daný výrobek v souladu s výkresem. V souladu s technologickým postupem stanoví správný způsob upnutí polotovaru. V souladu s technologickým postupem správně stanoví postup výroby součásti. Správně zvolí měřidla a způsob kontroly výrobku. |
| Doporučená literatura pro lektory ZEMČÍK, O. Nástroje a přípravky pro obrábění - učební texty vysokých škol. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2002. 193 s. ISBN 80-214-1996-2. Řasa, J., Gabriel, V. Strojírenská technologie 3, 1. díl. Praha: Scientia spol. s r.o., 2000 ISBN: 80-7183-207-3 FRISCHHERZ A., SKOP P.: Technologie zpracování kovů 1. SNTL Praha 2004. ISBN 80 – 902655 – 5 – 3. FRISCHHERZ A., PIEGLER H.: Technologie zpracování kovů 2. SNTL Praha 1999. ISBN 80 – 902110 – 8 – 9. BOTHE, O. Strojírenská technologie IV pro strojírenské učební obory. Praha: Sobotáles, 2012. ISBN 80-85920-30-1. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES cz. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. |

| Název modulu | Obsluha a údržba brusek | Kód | BKM 06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 60 hodin (0 teorie + 60 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BKM 05. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky obsluhovat, ošetřovat, provádět údržbu a kontrolu brusek, honovaček a ševingovacích strojů dle technologických a bezpečnostních norem. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Nastavit zvolené řezné podmínky, brousit rotační i nerotační plochy, brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce, honovat a lapovat obrobky při dokončovacích operacích, ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem, provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování, připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů), provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady. |
| Učivo / obsah výuky BOZP při obsluze, ošetřování a údržbě strojů druhy brusek, jejich části a obsluha (bruska hrotová, rovinná, na otvory, speciální brousicí stroje) příprava stroje podle technických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) kontrola a prohlídka stroje před spuštěním, spouštění stroje, ovládání pracovního stolu a vřeteníku stroje uvedení brusného kotouče do záběru ošetření a údržba stroje podle technologických a bezpečnostních norem; uplatňování ohledu na životní prostředí |
| Postupy výuky Instruktáž, demonstrace, vysvětlování, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Průběžně se sleduje a hodnotí samostatnost, manuální zručnost, dodržování tech. postupu, kvalita výsledku a dodržování BOZP. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost stanovení řezných podmínek dle strojnických tabulek a přesnost jejich nastavení pro daný výrobek. Dodržení technologického postupu a požadované přesnosti v souladu se zadáním. Dodržení technologického postupu broušení na zadané brusce a dosažení požadované přesnosti v souladu se zadáním. Dodržení technologického postupu (honování a lapování) a požadované kvality povrchu obrobku dle zadání. Použití vhodného způsobu, pomůcek a nástrojů pro ošetření jednotlivých části stroje, stírá prachové usazeniny na vodících plochách, nanáší konzervační vrstvy oleje, ekologicky likviduje odpady. Správně diagnostikuje jednoduché závady na stroji, správně postupuje při odstranění závad a seřízení stroje. Vyhledá všechna mazací místa na stroji podle mazacího plánu, správně určí hladinu mazacího média, použije vhodný mazací prostředek. Správně vyhodnotí stav klínových řemenů a nastaví požadované napnutí. Správně zkontroluje stav elektroinstalace stroje před i po práci, správně diagnostikuje případné mechanické závady. |
| Doporučená literatura pro lektory Beneš, V., Klůna, J., Švercl, J., Vávra, P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. Praha: ALBRA, 2008. ISBN 9788073610623 Leinveber, J., Vávra, P. Strojnické tabulky. 5. vyd. Praha: Albra, 2011. 927 s. ISBN 9788073610517. ZEMČÍK, O. Nástroje a přípravky pro obrábění - učební texty vysokých škol. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2002. 193 s. ISBN 80-214-1996-2. DILLINGER J.: Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA – SOBOTÁLES cz. Praha 2007. ISBN 978–80–86706–19–1. KOCMAN, K., PROKOP, Jar. Technologie obrábění. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2001. 270 s. ISBN 80-214-1996-2. |

| Název modulu | Ostření nástrojů pro obrábění | Kód | BKM 07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hodin (0 teorie + 40 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu BKM 06. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky brousit a ostřit různé druhy nástrojů pro obrábění kovových materiálů. |
| Předpokládané výsledky výuky Účastník modulu bude schopen: Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů, seřídit brusky a pomocné zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje, zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje, zvolit správný způsob broušení, brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami, ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy, podbrousit vrtáky axiálně. |
| Učivo / obsah výuky BOZP při broušení a ostření nástrojů stroje, nástroje a pomůcky pro broušení a ostření nástrojů seřízení strojů a nastavení nástrojů s ohledem na geometrii broušeného nástroje technologické postupy broušení různých druhů nástrojů technologické postupy ostření různých druhů nástrojů podbrušování vrtáků |
| Postupy výuky Instruktáž, demonstrace, vysvětlování, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci a dodržování BOZP jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Dodržení technologických postupů pro ostření nástrojů při přípravě strojů, nástrojů, pomůcek a nářadí. Dodržení BOZP. Správnost postupu a výsledku seřízení brusky a pomocného zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů, zohlednění geometrie řezného nástroje. Zvolí vhodný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje. Zvolí vhodný způsob broušení dle zadání. Brousí správně a v požadované kvalitě různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovitých a kuželovitých nástrojů se šroubovitými drážkami, dodržuje technologické postupy a zásady BOZP. Ostří správně a v požadované kvalitě výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy při zachování jejich funkčnosti, dodržuje technologické postupy a zásady BOZP. Správně postupuje při podbroušení vrtáků axiálně s ohledem na jejich funkčnost. |
| Doporučená literatura pro lektory Beneš V.; Klůna J.; Švercl J.; Vávra P. Dílenské tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. ALBRA, 2008. ISBN 9788073610623 ZEMČÍK, O. Nástroje a přípravky pro obrábění - učební texty vysokých škol. Brno Dillinger Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. EUROPA - SOBOTÁLES CZ. S.R.O., 2007. ISBN 9788086706191 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového

# dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých

# modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Broušení kovových materiálů (23-024-H)

pro pracovní činnost: Broušení kovových materiálů

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 45  vyučovacích hodin

- na praxi 				135 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

……………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.    statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

BOZ při obrábění kovových materiálů	 5  hodin

Orientace v normách a technické dokumentaci                                    20  hodin

Technologické podmínky pro broušení                                                  20 hodin

Kontrola a měření obrobků                                                                    10 hodin

Upínání a vyvažování brusných kotoučů                                               25 hodin                              Obsluha a údržba brusek                                                                       60 hodin

Ostření nástrojů pro obrábění                                                                40 hodin

………………………………………….

Pavel Černý

statutární zástupce vzdělávacího zařízení

L.S.

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM vzdělávacím PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Broušení kovových materiálů (23-024-H)

pro pracovní činnost: Broušení kovových materiálů

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 45   vyučovacích hodin

- na praxi 				135  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.    statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

BOZ při obrábění kovových materiálů	 5  hodin

Orientace v normách a technické dokumentaci                                    20  hodin

Technologické podmínky pro broušení                                                  20 hodin

Kontrola a měření obrobků                                                                    10 hodin

Upínání a vyvažování brusných kotoučů                                               25 hodin                              Obsluha a údržba brusek                                                                       60 hodin

Ostření nástrojů pro obrábění                                                                40 hodin

…………………………………….

Pavel Černý

statutární zástupce vzdělávacího zařízení

L.S.

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Vzor pro profesní kvalifikace jsou ke stažení na www.msmt.ct/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Broušení kovových materiálů

(23-024-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy