Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnotícího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Galvanizér

(23-060-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	24

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	25

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	26

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	27

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	29

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Galvanizér ( 23-060-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 2. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 100 hodin (45 hod. teoretická výuka, 55 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Galvanizér (23-060-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Galvanizér ( 23-060-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Galvanizér |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Galvanizér (23-060-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu bude schopen:

- Rozlišovat materiály, které budou pokovovány a materiály pro vytváření povlaků, respektovat při zpracování jejich technologické, chemické a mechanické vlastnosti;

- prokázat znalost způsobů antikorozní ochrany materiálu;

- popsat technologický postup povrchové úpravy kovů nanášením kovových povlaků a jejich jednotlivé operace;

- orientovat se v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků;

- připravit povrchy součástí před povrchovými úpravami - opalování, odrezování, odmašťování, tryskání;

- manipulovat s polotovarem nebo výrobkem;

- připravit lázeň pro moření, fosfátování, eloxování;

- obsluhovat zařízení pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků;

- pokovovat součásti roztavenými kovy;

- měřit a kontrolovat výsledky, tloušťku nanesené vrstvy a jakost povrchu.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Galvanizér,

- pracovník zušlechťování kovů.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu Galvanizér směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro výkon práce zušlechťování kovů.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro výkonnost, aktivní přístup k plánování a organizování práce, kreativitu, odpovědnost, numerickou způsobilost. Důraz bude kladen také na podporu ekonomického a právního povědomí.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Galvanizér (23-060-H), který je platný od 6. 2. 2013.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou, celková hodinová dotace činí 100 hodin.

Teoretická výuka v rozsahu 45 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Důraz je kladen na praktickou výuku, která je v rozsahu 55 hodin zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Ta probíhá v odborných dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP, PO a základy ekologie.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Galvanizovna a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým přepisům;

- zařízení pro úpravu povrchu tryskáním;

- manipulační prostředky pro galvanizaci;

- zařízení pro provedení žárového nástřiku plamenem;

- zařízení pro provedení žárového nástřiku elektrickým obloukem;

- měřicí prostředky pro měření tloušťky povlaku – nedestruktivní dotykový tloušťkoměr (magnetoindukční);

- vany předúpravy pro zinkování ponorem / mořicí, odmašťovací, oplachové lázně;

- zinkovací vana;

- technická a výrobní dokumentace pro práci galvanizérů (pracovní postupy s výkresy).

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden z lektorů).

- Lektor pro výuku praxe v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání),

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“ ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího),

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů - potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani -  další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- diskuse,

- instruktáž,

- praktické předvedení,

- praktické cvičení,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Galvanizér (23-060-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Materiály pro pokovování; antikorozní ochrana | GALV1 | 12 | 6 | Zápočet |
| Nanášení kovových povlaků; příprava povrchů před úpravami | GALV2 | 7 | 6 | Zápočet |
| Orientace v normách a technických podkladech | GALV3 | 8 | 8 | Zápočet |
| Manipulace s výrobkem; chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků | GALV4 | 5 | 10 | Zápočet |
| Moření, fosfátování, eloxování; pokovování roztavenými kovy | GALV5 | 10 | 20 | Zápočet |
| Měření vrstvy a kontrola jakosti povrchu | GALV6 | 3 | 5 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 45 | 55 |  |
| Počet hodin celkem |  | 100 |  |

Optimální trajektorie:

GALV1 ( GALV2 ( GALV3 ( GALV4 ( GALV5 ( GALV6

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Materiály pro pokovování; antikorozní ochrana | Kód | GALV1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 18 hod. (12 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s materiály používanými pro žárový nástřik a pro pokovování ponorem, s druhy korozního prostředí a naučit je správně volit antikorozní ochranu výrobků ve vztahu k jejich tvarům a technologii povrchové úpravy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést materiály používané pro provádění povrchové ochrany žárovým nástřikem, účel a jejich vlastnosti; uvést druhy – typy materiálů pro pokovování ponorem, úpravu materiálu, přísady do lázní, popis, jejich vlastnosti; popsat druhy korozního prostředí dle jejich klasifikace a vliv na volbu antikorozní ochrany; uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu; uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy. |
| Učivo / obsah výuky Materiály používané pro provádění povrchové ochrany žárovým nástřikem, účel a jejich vlastnosti, typy materiálů pro pokovování ponorem, úpravy materiálu, přísady do lázní, vlastnosti, druhy korozního prostředí dle jejich klasifikace a vliv na volbu antikorozní ochrany, zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu, zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy, pravidla BOZP, PO a ochrany životního prostředí. |
| Postupy výuky Výklad, diskuse, praktické předvedení, praktické cvičení. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a úplnost uvedení materiálů, správnost popisu a vysvětlení účelu a vlastností materiálů. Správnost a úplnost uvedení a popisu druhů materiálů pro pokovování ponorem a jejich vlastností. Správnost popisu úpravy materiálu a úplnost vyjmenování přísad do lázní a jejich vlastností. Správnost a přesnost popisu jednotlivých druhů korozního prostředí dle jejich klasifikace a správnost vysvětlení vlivu na volbu antikorozní ochrany. Správnost a úplnost vyjmenování zásad a pravidel protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu. Správnost a úplnost vyjmenování zásad a pravidel protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy. |
| Doporučená literatura pro lektory KREIBICH, V. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2003. ISBN 8023909797 RUML, V., SOUKUP, M. Galvanické pokovování. Praha: SNTL, 1981. HAVRÁNKOVÁ, Z. Žárové zinkování ponorem. Sborník přednášek. Jihlava: Agentura AMA, 2004, s. 42-48. LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie II pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 8085920719 LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie III pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 8085920824 GREENWOOD, N., EARNSHAW, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 8085427389 Kolektiv autorů: Korozní technika III. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. 45. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2012. 1. vyd. ISBN 978-80-903709-8 46. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-903709-8-2 |

| Název modulu | Nanášení kovových povlaků; příprava povrchů před úpravami | Kód | GALV2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 13 hod. (7 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul GALV1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu seznámit účastníky s technologiemi úpravy povrchu ponorem i žárovým nástřikem a dodatečné úpravy pro zvýšení antikorozní odolnosti. Bude umět správně popsat účel, cíle a způsoby přípravy povrchu pro zvolenou úpravu a provést vyhodnocení připraveného povrchu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat používané technologie pro žárový nástřik, jejich principy, přednosti a odlišnosti; popsat technologie povrchové úpravy ponorem, sled operací a jejich účel; uvést dodatečné úpravy povrchu kovově vytvořených povlaků pro zvýšení antikorozní odolnosti; popsat způsoby přípravy povrchu pro zvolenou povrchovou úpravu; popsat účel a cíle přípravy povrchu pro následnou úpravu povrchu; provést vyhodnocení připraveného povrchu k provedení povrchové ochrany. |
| Učivo / obsah výuky Technologie pro žárový nástřik, jejich principy, přednosti a odlišnosti, technologie povrchové úpravy ponorem, sled operací a jejich účel, dodatečné úpravy povrchu kovově vytvořených povlaků pro zvýšení antikorozní odolnosti, způsoby přípravy povrchu pro zvolenou povrchovou úpravu, účel a cíle přípravy povrchu pro následnou úpravu povrchu, vyhodnocení připraveného povrchu k provedení povrchové ochrany. |
| Postupy výuky Výklad, diskuse, praktické předvedení, instruktáž, praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost, přesnost a úplnost popisu používaných technologií pro žárový nástřik, jejich principů, předností a odlišností. Správnost, přesnost a úplnost popisu technologií povrchové úpravy ponorem, sledu jednotlivých operací a jejich účelu. Správnost, přesnost a úplnost uvedení dodatečných úprav povrchu kovově vytvořených povlaků pro zvýšení antikorozní odolnosti. Správnost, přesnost a úplnost popisu způsobů přípravy povrchu pro zvolenou povrchovou úpravu. Správnost, přesnost a úplnost popisu účelu a cíle přípravy povrchu pro následnou úpravu povrchu. Správnost a kvalita vyhodnocení připraveného povrchu. |
| Doporučená literatura pro lektory KREIBICH, V. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2003. ISBN 8023909797 RUML, V., SOUKUP, M. Galvanické pokovování. Praha: SNTL, 1981. HAVRÁNKOVÁ, Z. Žárové zinkování ponorem. Sborník přednášek. Jihlava: Agentura AMA, 2004, s. 42-48. LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie II pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 8085920719 LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie III pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 8085920824 GREENWOOD, N., EARNSHAW, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 8085427389 Kolektiv autorů: Korozní technika III. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. 45. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2012. 1. vyd. ISBN 978-80-903709-8 46. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-903709-8-2 |

| Název modulu | Orientace v normách a technických podkladech | Kód | GALV3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hod. (8 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul GALV2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v příslušných normách, správně číst výrobní dokumentaci a používat servisní příručky při obsluze a údržbě technologických zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Orientovat se v normách, vyhodnotit požadavky na přípravu a čistotu povrchu pro povrchovou úpravu; číst výrobní dokumentaci, technologické předpisy a postupy. Vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých technologických operací, postupy pro dávkování surovin, vstupní zpracovávání surovin; využívat servisní příručky pro základní obsluhu a popsat údržbu technologického zařízení. |
| Učivo / obsah výuky Orientace v normách, požadavky na přípravu a čistotu povrchu pro povrchovou úpravu, čtení výrobní dokumentace, technologických předpisů a postupů, sled a návaznost technologických operací, dávkování surovin, vstupní zpracování surovin, obsluha a údržba technologického zařízení, servisní příručky. |
| Postupy výuky Výklad, diskuse, praktický nácvik práce s dokumentací a příručkami. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost a zběhlost orientace v normách, správnost vyhodnocení požadavků na přípravu a čistotu povrchu před povrchovou úpravou. Čtení výrobní dokumentace, technologických předpisů a postupů je správné a s porozuměním. Správnost, kvalita a rychlost vyčtení potřebných informací. Správnost a samostatnost používání servisní příručky při obsluze technologického zařízení. Správnost popisu údržby technologického zařízení. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN EN 60079-10 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů. 2003. ČSN EN 60079-14 ed.2 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech. 2004. ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím. 2000. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. 2003. ČSN EN 1953 (82 4001) Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky. 2000. ČSN EN 1539 (82 6002) Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky. 2001. ČSN EN 1127-1 (83 3250) Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní pojmy a metodologie. 1998. |

| Název modulu | Manipulace s výrobkem; chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků | Kód | GALV4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hod. (5 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul GALV3 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se způsoby a zásadami manipulace s materiálem, s druhy závěsných prostředků a pomůcek pro manipulaci. Naučit je volit vázací prostředky pro stanovený úkol, provést úvaz a zavěšení, ustavit polotovar k provedení povrchové úpravy. Bude umět obsluhovat technologická zařízení používaná při povrchových úpravách ponorem i žárovým nástřikem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat způsoby manipulace s materiálem, zásady pro uchycení, ustavení; popsat druhy závěsných prostředků, přípravků a pomůcky pro manipulaci; zvolit vázací prostředky pro stanovený díl, provést úvaz a jeho zavěšení k manipulačnímu prostředku. Ustavit polotovar k provedení povrchové ochrany; popsat a předvést úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích povrchové úpravy ponorem. Popsat dávkování, úpravu a zpracovávání surovin; provést kontrolu a nastavení teploty zinkovací lázně; popsat a předvést úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích žárového nástřiku, uvést je do činnosti, udržovat, přerušit a zastavit chod. |
| Učivo / obsah výuky Způsoby manipulace s materiálem, zásady pro uchycení, ustavení, druhy závěsných prostředků, přípravků a pomůcky pro manipulaci, vázací prostředky, způsoby provedení úvazů, obsluha zařízení používaného při technologických operacích povrchové úpravy ponorem, kontrola a nastavení teploty zinkovací lázně, obsluha zařízení používaného při technologických operacích žárového nástřiku. |
| Postupy výuky Výklad, diskuse, instruktáž, praktické předvedení, praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost, přesnost a úplnost popisu způsobů manipulace a zásad pro uchycení a ustavení. Správnost, přesnost a úplnost popisu druhů závěsných prostředků, přípravků a pomůcek pro manipulaci. Správnost a vhodnost volby vázacích prostředků pro stanovený díl, správnost a kvalita provedení úvazu a jeho zavěšení. Správnost ustavení polotovaru k provedení stanovené povrchové ochrany. Správnost, přesnost a úplnost popisu a kvalita předvedení úkonů při obsluze zařízení. Správnost a přesnost popisu dávkování, úpravy a zpracovávání surovin. Správnost provedení kontroly a vhodnost nastavení teploty lázně, dodržování zásad BOZP. Věcná správnost zdůvodnění vhodného nastavení. Správnost, přesnost a úplnost popisu a kvalita předvedení úkonů při obsluze zařízení, kvalita předvedení jeho uvedení do činnosti, udržování, přerušení a zastavení chodu. |
| Doporučená literatura pro lektory KREIBICH, V. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2003. ISBN 8023909797 RUML, V., SOUKUP, M. Galvanické pokovování. Praha: SNTL, 1981. HAVRÁNKOVÁ, Z. Žárové zinkování ponorem. Sborník přednášek. Jihlava: Agentura AMA, 2004, s. 42-48. LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie II pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 8085920719 LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie III pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 8085920824 GREENWOOD, N., EARNSHAW, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 8085427389 Kolektiv autorů: Korozní technika III. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. 45. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2012. 1. vyd. ISBN 978-80-903709-8 46. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-903709-8-2 |

| Název modulu | Moření, fosfátování, eloxování; pokovování roztavenými kovy | Kód | GALV5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod (10 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul GALV4 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s druhy a přípravu lázní a naučit je připravit technologické zřízení pro nástřik, provést nástřik a provést zinkování ponorem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat druhy lázní pro moření podle náplní a sledu operací a jejich sledované parametry vycházející z technologické dokumentace; popsat nastavení žádané teploty lázně na požadované parametry vycházející z technologické dokumentace; popsat vyhodnocení koncentrace mořicích a odmašťovacích lázní, vyhodnocení účinnosti. Postup úpravy odchylných parametrů lázně, dávkování a úprava vycházející z technologické dokumentace; složit, zapojit a seřídit technologické zařízení pro nástřik dle technologického schématu, nasazení přídavného materiálu; provést nástřik zkušební plochy se zaměřením na dodržení techniky nástřiku (nástřiková vzdálenost, úhel nástřiku, pokrytí plochy dílu – rovnoměrnost tloušťky povlaku, přehřátí povrchu) při ručním nanášení; provést zinkování ponorem, sledování zinkovací lázně, odstranění naplaveniny. |
| Učivo / obsah výuky Druhy lázní pro moření dle náplní a sledu operací a jejich sledované parametry vycházející z technologické dokumentace, nastavení žádané teploty lázně na požadované parametry, vyhodnocení koncentrace mořicích a odmašťovacích lázní, vyhodnocení účinnosti, úpravy odchylných parametrů lázně, dávkování, složení, zapojení a seřízení technologických zařízení pro nástřik, nástřik plochy, zinkování ponorem. |
| Postupy výuky Výklad, diskuse, instruktáž, praktické předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod ohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost, přesnost a úplnost popisu druhů lázní pro moření a jejich sledovaných parametrů. Správnost, přesnost a úplnost popisu nastavení teploty lázně. Správnost, přesnost a úplnost popisu vyhodnocení koncentrace lázní a vyhodnocení účinnosti; postupu úpravy odchylných parametrů lázně, dávkování a úpravy. Správnost a zručnost složení, zapojení a seřízení technologického zařízení, správnost a přesnost nasazení přídavného materiálu. Dodržení zásad BOZP. Správnost a kvalita provedení nástřiku zkušební plochy; dodržení správné techniky nástřiku při ručním nanášení. Dodržení zásad BOZP. Správnost provedení zinkování ponorem v souladu s technologickým postupem, správnost sledování zinkovací lázně a odstranění naplaveniny. Dodržení zásad BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory KREIBICH, V. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2003. ISBN 8023909797 RUML, V., SOUKUP, M. Galvanické pokovování. Praha: SNTL, 1981. HAVRÁNKOVÁ, Z. Žárové zinkování ponorem. Sborník přednášek. Jihlava: Agentura AMA, 2004, s. 42-48. LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie II pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 8085920719 LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie III pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 8085920824 GREENWOOD, N., EARNSHAW, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 8085427389 Kolektiv autorů: Korozní technika III. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. 45. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2012. 1. vyd. ISBN 978-80-903709-8 46. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-903709-8-2 |

| Název modulu | Měření vrstvy a kontrola jakosti povrchu | Kód | GALV6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 8 hod (3 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul GALV5 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci seznámí s měřicími přístroji a způsoby měření tloušťky povlaků. Naučí se zvolit měřicí metodu, provést měření tloušťky povrchové ochrany a vyhodnotit kvalitu povrchu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat způsoby měření a typy měřicích přístrojů pro měření tloušťky povlaků; zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu provedené povrchové ochrany; provést měření tloušťky povrchové ochrany příslušným měřidlem, přístrojem a vyhodnocení provedené povrchové ochrany. |
| Učivo / obsah výuky Měřicí přístroje k měření tloušťky povlaků, měření tloušťky povlaků, měření povrchové ochrany, kontrola provedené povrchové ochrany. |
| Postupy výuky Výklad, diskuse, instruktáž, praktické předvedení, praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost, přesnost a úplnost popisu způsobů měření a typů měřicích přístrojů. Správnost volby měřicí metody a správnost provedení kontroly povrchové ochrany. Správnost a zručnost změření tloušťky povrchové ochrany, vhodnost volby měřidla, přístroje. Správnost vyhodnocení provedené povrchové ochrany. |
| Doporučená literatura pro lektory KREIBICH, V. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2003. ISBN:8023909797 RUML, V., SOUKUP, M. Galvanické pokovování. Praha: SNTL, 1981. HAVRÁNKOVÁ, Z. Žárové zinkování ponorem. Sborník přednášek. Jihlava: Agentura AMA, 2004, s. 42-48. LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie II pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 8085920719 LIŠKA, R., MACÍK. J. Technologie III pro učební obory SOU. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 8085920824 GREENWOOD, N., EARNSHAW, A. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 8085427389 Kolektiv autorů: Korozní technika III. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. 45. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2012. 1. vyd. ISBN 978-80-903709-8 46. celostátní aktiv galvanizérů. Sborník přednášek. Jihlava: ETIS, 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-903709-8-2 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

POTVRZení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

absolvoval(a) rekvalifikační program:  Galvanizér (23-060-H)

pro pracovní činnost: Galvanizér

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

v rozsahu		- na teorii  				  45 vyučovacích hodin

- na praxi 				  55 vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Materiály pro pokovování; antikorozní ochrana	18 hodin

Nanášení kovových povlaků; příprava povrchů před úpravami	13 hodin

Orientace v normách a technických podkladech	16 hodin

Manipulace s výrobkem; chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků	15 hodin

Moření, fosfátování, eloxování; pokovování roztavenými kovy	30 hodin

Měření vrstvy a kontrola jakosti povrchu	8 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání.

V …………………...dne ……………

……………………..............		L. S.		    ……………………...........

Eva Nováková						Pavel Černý

gestor kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT*

dne ………… pod čj.: ……………….

POTVRZení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul

Datum a místo narození

absolvoval(a) rekvalifikační program: Galvanizér (23-060-H)

pro pracovní činnost: Galvanizér

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				   45 vyučovacích hodin

- na praxi 				   55 vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Materiály pro pokovování; antikorozní ochrana	18 hodin

Nanášení kovových povlaků; příprava povrchů před úpravami	13 hodin

Orientace v normách a technických podkladech	16 hodin

Manipulace s výrobkem; chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků	15 hodin

Moření, fosfátování, eloxování; pokovování roztavenými kovy	30 hodin

Měření vrstvy a kontrola jakosti povrchu	8 hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L. S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Galvanizér (23-060-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz.vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Galvanizér

(23-060-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy