Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Výrobce sádrových forem

(28-004-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1.	Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání	5

2.	Profil absolventa	6

Výsledky vzdělávání	6

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	6

3.	Charakteristika programu dalšího vzdělávání	7

Pojetí a cíle vzdělávacího programu	7

Organizace výuky	7

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	7

Lektorské zabezpečení výuky	7

Vedení dokumentace kurzu	8

Metodické postupy výuky	8

Postupy hodnocení výuky	9

4.	Učební plán	10

5.Moduly programu dalšího vzdělávání	11

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	23

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	24

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání

| Název programu dalšího vzdělávání | Výrobce sádrových forem (28-004-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Standard je platný od 17. 6. 2010 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma studia | Prezenční |
| Délka studia | 200 hodin (41 teorie, 159 praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Výrobce sádrových forem (28-004-H) dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Výrobce sádrových forem (28-004-H) |
| Certifikát | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Výrobce sádrových forem |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Výrobce sádrových forem (28-004-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 17. 6. 2010.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky,

- volit postup práce, technologické podmínky, nástroje a pomůcky pro zhotovování forem keramických výrobků,

- zhotovovat formy pro keramické výrobky,

- kontrolovat a posuzovat funkčnost a rozměry zhotovených forem pro keramické výrobky,

- seřizovat, ošetřovat a udržovat zařízení, nástroje a pomůcky pro výrobu forem pro keramické výrobky,

- obsluhovat zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků,

- obsluhovat zařízení na sušení forem,

- skladovat, manipulovat a vést evidenci forem.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

- Absolvent se uplatní při výkonu činností spojených s výrobou sádrových forem. Uplatnit se může rovněž v technické přípravě výroby, popř. v uměleckořemeslné keramické výrobě.

# Charakteristika programu dalšího vzdělávání

## Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávání v programu Výrobce sádrových forem (28-004-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro výrobu sádrových forem pro výrobu keramiky.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti potřebné pro kooperaci (spolupráci) v pracovní skupině a výkonnost při pracovním nasazení.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Výrobce kovových forem (28-004-H), který je platný od 17. 6. 2010.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách – dílnách a v provozech, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat zcela na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

Délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut, délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hod

Na začátku teoretické u praktické výuky budou účastníci proškoleni v BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro zajištění výuky je třeba mít k dispozici minimálně následující vybavení:

- Prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie,

- keramická dílna vybavená příslušným zařízením,

- osobní ochranné pracovní pomůcky,

- výrobní receptury pro všechny osvojované postupy,

- výkresová dokumentace pro všechny osvojované postupy,

- technologická a technická dokumentace,

- suroviny a pomůcky.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzděláváni/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- instruktáž,

- demonstrace,

- praktický nácvik;

- samostatná práce pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Výrobce sádrových forem (28-004-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Technická dokumentace | VSF 1 | 10 |  | 30 | Zápočet |
| Technologie zhotovování forem | VSF 2 | 10 |  | 10 | Zápočet |
| Nářadí, nástroje a stroje | VSF 3 | 5 |  | 15 | Zápočet |
| Rozmnožovací zařízení | VSF 4 | 4 |  | 80 | Zápočet |
| Výroba forem | VSF 5 | 10 |  | 16 | Zápočet |
| Skladování forem | VSF 6 | 2 |  | 8 | Zápočet |
|  |  | 41 |  | 159 | Součty |
|  |  | 200 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

VSF1  VSF2  VSF3VSF 4VSF5 VSF6

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# Moduly programu dalšího vzdělávání

| Název modulu | Technická dokumentace | Kód | VSF1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hod. (10 teorie + 30 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky pracovat s technickou dokumentací a normami a určovat pracovní postupy pro vytváření určitého výrobku. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, ověřit, zda zvolený postup práce při vytváření určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci. |
| Učivo / obsah výuky způsoby vytváření na modelářském kruhu techniky ruční výroby a úpravy modelů a forem rozdělení výrobků – ploché a duté zboží nářadí, stroje a pomůcky normy zásady BOZP a PO, osobní ochranní pracovní pomůcky |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, práce s informacemi (technická dokumentace, normy), cvičení |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost návrhu postupu práce pro zadaný výrobek v souladu s technickou dokumentací. Správnost postupu ověření zhotovování daného výrobku v souladu s technickou dokumentací, správnost volby měřidel a správnost výsledku kontroly. |
| Doporučená literatura pro lektory ŠPÍS, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky. 2. vyd. Karlovy Vary: Jiří Špís, 2004. 155 s. ISBN 80-239-4288-3. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. ČSN 72 2301 Sádrová pojiva RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. 1. vyd. Praha: Grada Pub., 1997. 160 s. ISBN 80-716-9419-3. ŘEPA M., aj. Světové výstavy EXPO: Československo a Česká republika na světových výstavách po roce 1945. 1. vyd. Pardubice: Helios, 2005. 224 s. ISBN 80-85211-17-3. BLÁHA J., aj. Výkladový slovník z oboru keramiky, žárovzdorných materiálů, skla a maltovin. 1.vyd. Praha: Silikátová společnost, 2002. 135 s. ISBN 80-02-01204-5. ORNA J., aj. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. 1. vyd. Praha: Scientia, 2011. 167 s. ISBN 978-80-86960-68-5. |

| Název modulu | Technologie zhotovování forem | Kód | VSF 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hod. (10 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Úspěšné absolvování modulu VSF 1. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je seznámit účastníky s pracovními postupy pro zhotovení formy podle technické dokumentace, její sušení, popř. impregnaci, a uskladnění, Seznámí se také se značením a evidencí forem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit vhodný postup práce pro zhotovení formy podle výrobní dokumentace, zvolit vhodný postup při sušení a případně impregnaci forem, zvolit vhodné ošetření formy a uskladnění, popsat značení a evidenci forem. |
| Učivo / obsah výuky pracoviště a speciální nářadí pro výrobu sádrových forem technologie výroby sádrových forem suroviny a pomocné materiály kontrola průběhu práce při realizaci jednotlivých operací výroby evidence, značení |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost zvoleného postupu pro zhotovení formy, soulad s dokumentací a zadáním, správné zdůvodnění volby. Správnost postupu při sušení, popř. impregnaci formy, Správné vysvětlení., Správnost postupu, správnost popisu značení a evidence. |
| Doporučená literatura pro lektory ŠPÍS, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky. 2. vyd. Karlovy Vary: Jiří Špís, 2004. 155 s. ISBN 80-239-4288-3. VALENTA, Ladislav. Keramická příručka. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86821-46-7. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. |

| Název modulu | Nářadí, nástroje a stroje | Kód | VSF 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hod. (5 teorie + 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky seřizovat, ošetřovat a provádět běžnou údržbu zařízení, nástrojů a pomůcek pro výrobu forem pro keramické výrobky. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit potřebné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje k výrobě modelů a forem s ohledem na jejich seřízení pro bezpečnou práci, popsat hlavní části modelářského kruhu a vysvětlit jeho princip. |
| Učivo / obsah výuky pomůcky, nářadí a stroje k výrobě modelů a forem hygienická a bezpečnostní opatření při práci se stroji příprava, seřízení a údržba strojů na výrobu sádrových forem modelářský kruh, jeho princip a používání model a jeho způsob vytváření výroba rotačního modelu na modelářském kruhu práce na sádrařském stole |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost volby pomůcek a strojů, správné seřízení v souladu s BOZP. Správnost popisu a vysvětlení funkce a principu modelářského kruhu. |
| Doporučená literatura pro lektory ŠPÍS, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky. 2. vyd. Karlovy Vary: Jiří Špís, 2004. 155 s. ISBN 80-239-4288-3. VALENTA, Ladislav. Keramická příručka. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86821-46-7. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. |

| Název modulu | Rozmnožovací zařízení | Kód | VSF 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hod. (4 teorie + 16 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky obsluhovat a provádět údržbu strojní zařízení pro odlévání forem, sušit, popř. impregnovat zhotovené výrobky. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit nástroje a stroje určené k odlévání forem pro keramické výrobky, dodržovat zásady BOZP, popsat obsluhu a údržbu strojního zařízení pro odlévání forem, popsat průběh sušení v sušárně, vznik vad při sušení, usušit, případně impregnovat zhotovené formy. |
| Učivo / obsah výuky nástroje a stroje pro odlévání sádrových forem zásady BOZP při odlévání a sušení forem příprava, obsluha a údržba strojů pro odlévání forem typy sušáren proces sušení, rychlost sušení a její závislosti na velikosti a tvaru vady výrobků vzniklých při sušení impregnace sádrových forem |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost postupu a výsledek přípravy nástrojů a strojů, soulad s BOZP. Srozumitelnost a správnost popisu obsluhy a údržby strojů. Správnost popisu průběhu sušení dle technologických parametrů, správnost popisu všech vad. Dodržení postupu a procesu sušení, obsluha zařízení dle návodu, výsledek je v souladu s normou, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Správnost postupu impregnace výrobku, kvalita provedení. |
| Doporučená literatura pro lektory ŠPÍS, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky. 2. vyd. Karlovy Vary: Jiří Špís, 2004. 155 s. ISBN 80-239-4288-3. VALENTA, Ladislav. Keramická příručka. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86821-46-7. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. ČSN 72 2301 Sádrová pojiva |

| Název modulu | Výroba forem | Kód | VSF 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 90 hod. (10 teorie + 80 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí připravit materiál, správně používat pomocné nástroje a zařízení, zhotovit formu, provádět měření a kontrolu parametrů vyrobené formy. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat zhotovení provozních forem, připravit a zvolit vhodné ohrady, bednění, přípravky a vybrat izolační nátěry pro zhotovení formy, připravit materiál na zhotovení formy (např. rozmíchat sádru) a odlít formu z rozmnožovacího zařízení a popsat její sušení, přeměřit stanovené parametry vyrobené formy, příp. předložené formy, pracovat s vhodnými měřícími pomůckami, provést kontrolu přesnosti dosedacích ploch a lícování spár. |
| Učivo / obsah výuky hrazení pro výrobu provozní sádrové formy separační materiály provozní sádrová forma postup přípravy materiálů – sádra odlévání forem z rozmnožovacího zařízení měření parametrů vyrobených forem kontrola přesnosti dosedacích ploch a lícování spár BOZP |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost popisu zhotovení provozních forem dle technologického postupu. Volba zvolených pomůcek a materiálů pro zhotovení formy, správného postupu, správné zhotovení funkčního bednění pro odlití forem, použití impregnačních materiálů, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Správný postup při mísení sádry, optimální vlastnosti odlité sádry pro daný druh formy, hospodárné využití surovin, dodržení postup práce na strojním zařízení při odlévání, manuální zručnost, bezpečné provádění všech úkonů. Správnost popisu sušení formy. Soulad parametrů formy s původním zadáním, správné použití měřidel a vyhodnocení měření. Správné sesazení hotové formy, správný postup kontroly funkčnosti, přesnost provedení. |
| Doporučená literatura pro lektory ŠPÍS, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky. 2. vyd. Karlovy Vary: Jiří Špís, 2004. 155 s. ISBN 80-239-4288-3. VALENTA, Ladislav. Keramická příručka. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86821-46-7. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3. ČSN 72 2301 Sádrová pojiva |

| Název modulu | Skladování forem | Kód | VSF 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (2 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí znalosti jakostních tříd a správné údržby a manipulace s hotovými výrobky. Naučí se vést evidenci modelů a forem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést vhodné ošetření, údržbu, manipulaci a uskladnění modelů a forem, provést třídění a evidenci modelů a forem určených k výrobě keramiky. |
| Učivo / obsah výuky ošetření, údržba manipulace forem a modelů uskladnění sádrových forem a modelů s ohledem na jejich citlivost na teplotu určování jakosti vedení evidence modelů a forem určených k výrobě keramiky dle platných norem. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost postupu, volba vhodných pomůcek, správnost popisu, výsledek má požadované vlastnosti, návaznost a provázanost operací. Správnost určení jakosti hotových výrobků, správnost provedení evidence podle norem. |
| Doporučená literatura pro lektory ŠPÍS, Jiří. Modelářství porcelánu a keramiky. 2. vyd. Karlovy Vary: Jiří Špís, 2004. 155 s. ISBN 80-239-4288-3. HANYKÝŘ, Vladimír. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha: Vega, 2000. 287 s. ISBN 80-900-8606-3 |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program Výrobce sádrových forem (28-004-H)

pro pracovní činnost Výrobce sádrových forem

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi				 …  hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Výrobce sádrových forem (28-004-H)

pro pracovní činnost: Výrobce sádrových forem

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Výrobce sádrových forem

(28-004-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy