Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Sklář pro lisované sklo

(28-011-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání	8

Pojetí a cíle vzdělávacího programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

5. Moduly programu dalšího vzdělávání	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	24

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	25

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	26

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	27

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	29

# 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání

| Název programu dalšího vzdělávání | Sklář pro lisované sklo (28–011-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Standard je platný od 7. 2. 2012 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| www vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma studia | prezenční |
| Délka studia | 250 hodin ( 46 teorie + 204 praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Sklář pro lisované sklo dle zákona 179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Sklář pro lisované sklo (28-011-H) |
| Certifikát | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Sklář pro lisované sklo |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Sklář pro lisované sklo (28-011-H) dle zákona č.179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 7. 2. 2012.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání bude schopen:

- Orientovat se v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla;

- volit postup práce a technologické podmínky při výrobě lisovaného skla;

- posuzovat kvalitu surovin a hodnoty parametrů při výrobě lisovaného skla;

- ručně mačkat skleněné výrobky u lisovaného skla;

- obsluhovat lisovací stroje na výrobu skleněných předmětů;

- seřizovat, ošetřovat, udržovat zařízení a pomůcky na výrobu lisovaného skla.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní jako sklář- lisař jak v hutních provozech velkých sklářských podniků, které mají v sortimentu lisované sklo, tak v malých sklářských ateliérech na pozici Sklář pro lisované sklo.

# 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání

## Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávání v programu Sklář pro lisované sklo (28-011-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro strojní i ruční výrobu lisovaného skla.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti potřebné pro kooperaci (spolupráci) a výkonnost při pracovním nasazení.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Sklář pro lisované sklo (28-011-H), který je platný od 7. 2. 2012.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá   buď ve školní huti, nebo ve sklářské huti sociálního partnera vzdělávací instituce. Tavení skla a jeho zpracování podléhá režimu hutě a technologickým procesům ve sklovině. Je tedy nutné, aby praktická výuka probíhala v nepřerušovaných blocích podle dostupnosti skloviny a lisovacího zařízení.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

Délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut, délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hod (plus přestávky).

Na začátku teoretické u praktické výuky budou účastníci proškoleni v BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro zajištění výuky je třeba mít k dispozici minimálně následující vybavení:

- Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- Výrobní receptury

- Výkresová dokumentace

- Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace

- Sklářská dílna, která je vybavena tavicím agregátem o odpovídající kapacitě a barevnosti skloviny, dávkovacím zařízením a lisovacím strojem, sklářské nůžky, nabírací palice, formy, raznice

- Utavená sklovina podle výrobní receptury, mazadla, nářadí pro seřizování strojů

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzděláváni/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- instruktáž,

- demonstrace,

- praktický nácvik;

- samostatná práce pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

4. Učební plán

| Sklář pro lisované sklo (28-011-H) |
| --- |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| Technologie výroby skla | SLS 1 | 11 | 0 | Zápočet |
| Technické a výtvarné podklady pro skleněný výrobek | SLS 2 | 10 | 5 | Zápočet |
| BOZP, PO a příprava pracoviště skláře | SLS 3 | 9 | 15 | Zápočet |
| Kontrola kvality skleněného výrobku | SLS 4 | 5 | 10 | Zápočet |
| Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů | SLS 5 | 6 | 84 | Zkouška |
| Ruční mačkání výrobků z lisovaného skla | SLS 6 | 5 | 90 | Zkouška |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 46 | 204 |  |
| CELKEM |  | 250 |  |

Optimální trajektorie:

SLS 1→SLS 2 →SLS 3 →SLS 4 / SLS 5 / SLS 6

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly programu dalšího vzdělávání

| Název modulu | Technologie výroby skla | Kód | SLS 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 11 hodin (11 teorie) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se seznámí s technologickými postupy výroby skleněného výrobku od přípravy skloviny přes tvarování skla až po prvotní rafinaci hotového polotovaru. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla. |
| Učivo / obsah výuky sklo a jeho vlastnosti rozdělení druhů skel podle složení a použití sklářská vsázka a technologie tavení skloviny rozdělení a popis sklářských tavicích pecí výroba a ošetřování sklářských forem způsoby tvarování a zpracování skloviny |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, práce s odbornou literaturou a názornými pomůckami, trénink prezentace faktů. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Úplné rozdělení druhů skla a správný popis technologie jejich výroby a zpracování. Dodržení správné terminologie. |
| Doporučená literatura pro lektory Pospíchal, Vlastimil. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání Praha: SNTL, 1966. 04-810-66. Dvořák, S. a kolektiv. Foukač dutého skla. 1. vydání Praha: SNTL, 1970. 04-813-70. Blumentritt, Josef. Sklářské materiály. 1. vydání Praha: SNTL, 1984. 04-825-84. Vondruška, Vlastimil. Sklářství. 1. vydání Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Technické a výtvarné podklady pro skleněný výrobek | Kód | SLS 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hodin (10 teorie a 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SLS 1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí dovednosti spojené s používáním výkresové a technologické dokumentace, naučí se podle výkresu a vzorku rozlišit jednotlivé operace a zvolit správné technologické postupy tvarování, prvotní rafinace i zušlechťování. Budou schopni dát do souvislosti kvalitu předloženého polotovaru a vhodnost následujících rafinačních technologií. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu; rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování; posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování, určit vady u výrobku; zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem. |
| Učivo / obsah výuky výkresová a technologická dokumentace komplexní práce s výkresem a vzorkem prvotní rafinace sklářem na huti technologie odstranění nadvýrobku na brusírně brusičská práce v prvotní rafinaci rozdělení a popis zušlechťovacích technologií |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, práce s výkresovou dokumentací a referenčním vzorkem |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné uvedení a vysvětlení hodnot ve výkresu. Správná volba technologického postupu práce v souladu s technickou a technologickou dokumentací. Správnost postupu posouzení, správnost výsledku posouzení v souladu s dokumentací, správné určení a vysvětlení vad. Samostatné a správné zhodnocení kvality vzorku výrobku dle předloženého výkresu. |
| Doporučená literatura pro lektory Pospíchal, Vlastimil. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání Praha: SNTL, 1966. 04-810-66. Pryl, Karel. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání Praha: SNTL, 1968. 04-810-68. Dvořák, S. a kolektiv. Foukač dutého skla. 1. vydání Praha: SNTL, 1970. 04-813-70. Blumentritt, Josef. Sklářské materiály. 1. vydání Praha: SNTL, 1984. 04-825-84. Vondruška, Vlastimil. Sklářství. 1. vydání Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | BOZP, PO a příprava pracoviště skláře | Kód | SLS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 24 hodin (9 teorie a 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SLS 2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se seznámí s požadavky na BOZP a PO v hutním provozu a naučí se volit a připravovat materiál, nástroje, pomůcky a zřízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v hutním provozu a v dílně, uvést zásady manipulace s plynovými spotřebiči (přihřívací hořáky, kyslíkové hořáky), popsat vybavení pracovníka pro práci a zdůvodnit nutnost ochrany očí; zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro zpracování skla a provést seřízení pracovních nástrojů a zařízení pro výrobu lisovaného skla a popsat údržbu a ošetření; připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů včetně kvality povrchu lisovacích nástrojů a dosažení jejich předepsané provozní teploty pro lisování, uvést princip funkce tlakových zařízení (pneumatické, hydraulické) a teplotních čidel používaných při lisování. |
| Učivo / obsah výuky předpisy BOZP, hygieny práce a požární ochrany v hutním provozu osobní ochranné pracovní pomůcky nejčastější úrazy a jejich prevence, zásady první pomoci při úrazu nářadí, nástroje a pomůcky pro zpracování skla, jejich příprava, údržba a ošetření rozdělení lisovacích zařízení, základní funkce a podmínky lisování, příprava zařízení příprava materiálu a pracoviště lisování k práci |
| Postupy výuky Výklad s využitím reálných nástrojů a pomůcek, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost vysvětlení požadavků BOZP dle platných směrnic a správné zdůvodnění nutnosti dodržování BOZP. Správnost uvedení zásad manipulace s plynovými spotřebiči a požadavků a způsobu ochrany očí. Správnost volby zařízení a postupu seřízení, soulad s BOZP, kvalita přípravy. Správné vysvětlení údržby a ošetření jednotlivých nástrojů a zařízení. Soulad přípravy s technologickým postupem. Správnost postupu a komplexnost kontroly, její vyhodnocení. Správnost vysvětlení principu funkce tlakových zařízení (pneumatické, hydraulické) a teplotních čidel používaných při lisování. |
| Doporučená literatura pro lektory Pospíchal, Vlastimil. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání Praha: SNTL, 1966. 04-810-66. Pryl, Karel. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání Praha: SNTL, 1968. 04-810-68. Dvořák, S. a kolektiv. Foukač dutého skla. 1. vydání Praha: SNTL, 1970. 04-813-70. Blumentritt, Josef. Sklářské materiály. 1. vydání Praha: SNTL, 1984. 04-825-84. Vondruška, Vlastimil. Sklářství. 1. vydání Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Kontrola kvality skleněného výrobku | Kód | SLS 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hodin (5 teorie a 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu SLS 3. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí dovednosti potřebné ke kontrole kvality výrobku, naučí se rozlišovat hlavní vady skla i práce a budou schopni navrhnout jejich odstranění. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění; provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru; určit chyby na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, odstranit závady na formě lisu, aby se chyba neopakovala. |
| Učivo / obsah výuky rozdělení vad ve sklovině a jejich příčiny rozdělení vad ve výrobku způsobené prací skláře a jejich příčiny způsoby odstranění vad ve sklovině a výrobku technologické postupy kontroly kvality polotovaru na huti a brusírně kontrola kvality výrobku zaměřená na rozměry dle výkresové dokumentace |
| Postupy výuky Výklad s využitím názorných pomůcek (výkresy, vzorky), demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost postupu a správné vyhodnocení výsledku kontroly. Vhodnost navržených opatření na odstranění vad. Správnost provedení vizuální kontroly. Přesnost měření. Správné určení druhu vad na předloženém rozpracovaném výrobku. Přesné vyznačení vad a chyb na hotovém výrobku. Správnost postupu při odstraňování vad na formě, kvalita provedení. |
| Doporučená literatura pro lektory Pospíchal, Vlastimil. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání Praha: SNTL, 1966. 04-810-66. Pryl, Karel. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání Praha: SNTL, 1968. 04-810-68. Dvořák, S. a kolektiv. Foukač dutého skla. 1. vydání Praha: SNTL, 1970. 04-813-70. Blumentritt, Josef. Sklářské materiály. 1. vydání Praha: SNTL, 1984. 04-825-84. Vondruška, Vlastimil. Sklářství. 1. vydání Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů | Kód | SLS 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 90 hodin (6 teorie a 84 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí veškeré dovednosti spojené s obsluhou a základní údržbou lisovacích strojů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat a obsluhovat poloautomatické lisovací stroje a zařízení; popsat a obsluhovat automatické lisovací stroje a zařízení; předvést nabírání, lisování a dotvarování sklářských výrobků z různých druhů skloviny, vyrobit sérii 5–10 kusů. |
| Učivo / obsah výuky rozdělení technologií lisování vlastnosti skloviny k lisování a lisovací formy – teorie příprava forem včetně ověření funkčnosti a rozměrů prostřednictvím „pokusných“ výrobků nabírání výrobků pro lisovací stroje obsluha poloautomatických lisovacích strojů obsluha lisovacího stroje se vstřikovou komorou obsluha automatických lisovacích strojů |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcná a terminologická správnost popisu strojů a zařízení. Soulad výkonu s normou a technologickým postupem, plynulost a správné pořadí operací, samostatnost a manuální zručnost, dodržování BOZP. Věcná a terminologická správnost popisu strojů a zařízení. Soulad výkonu s normou a technologickým postupem, plynulost a správné pořadí operací, samostatnost a manuální zručnost, dodržování BOZP. Správné a bezpečné provedení jednotlivých operací, používání vhodných nástrojů a pomůcek, dodržení BOZP. Samostatnost, dodržování technologických postupů a BOZP, kvalita provedení - výrobky mají požadované vlastnosti a srovnatelnou kvalitu dle výkresové dokumentace. |
| Doporučená literatura pro lektory Pospíchal, Vlastimil. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání Praha: SNTL, 1966. 04-810-66. Pryl, Karel. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání Praha: SNTL, 1968. 04-810-68. Dvořák, S. a kolektiv. Foukač dutého skla. 1. vydání Praha: SNTL, 1970. 04-813-70. Blumentritt, Josef. Sklářské materiály. 1. vydání Praha: SNTL, 1984. 04-825-84. Vondruška, Vlastimil. Sklářství. 1. vydání Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

| Název modulu | Ruční mačkání skleněných výrobků u lisovaného skla | Kód | SLS 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 95 hodin (5 teorie a 90 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky technologickým postupům ručního mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Předvést ruční mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů, vyrobit sérii 5–10 kusů. |
| Učivo / obsah výuky teorie mačkání výrobků, nástroje a zařízení, vlastnosti skloviny ruční mačkání skleněných výrobků ze všech druhů skloviny u stolu z jedné tyče ruční mačkání technicky náročných tvarů na mačkárenských strojích včetně vhodného tvarování nahřátých tyčí speciálními pomůckami. Mačkání přes ruku, ze strany a od vrchu |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Soulad výkonu s BOZP, normou a technologickým postupem, plynulost a správné pořadí operací, výrobky mají požadované vlastnosti a srovnatelnou kvalitu dle výkresové dokumentace. |
| Doporučená literatura pro lektory Pospíchal, Vlastimil. Výrobní praxe ve sklárně. 1. vydání Praha: SNTL, 1966. 04-810-66. Pryl, Karel. Ruční výroba dutého skla. 4. vydání Praha: SNTL, 1968. 04-810-68. Dvořák, S. a kolektiv. Foukač dutého skla. 1. vydání Praha: SNTL, 1970. 04-813-70. Blumentritt, Josef. Sklářské materiály. 1. vydání Praha: SNTL, 1984. 04-825-84. Vondruška, Vlastimil. Sklářství. 1. vydání Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0261-4. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program Sklář pro lisované sklo (28-011-H)

pro pracovní činnost Sklář pro lisované sklo

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi				 …  hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Sklář pro lisované sklo (28-011-H)

pro pracovní činnost: Sklář pro lisované sklo

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora projektů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Sklář pro lisované sklo

(28-011-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy