Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz/univ3

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Keramický technik technolog

(28-029-M)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	26

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	27

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	28

Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

programu	29

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	31

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Keramický technik technolog (28-029-M) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 30. 6. 2012 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Středoškolské vzdělání v oboru a alespoň 2 roky praxe |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (91 hod. teoretická výuka, 59 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Keramický technik technolog (28-029-M) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Keramický technik technolog (28-029-M) |
| Certifikát | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Keramický technik technolog |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Keramický technik technolog, kód: 28-029-M a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Orientovat se v normách a v technických podkladech v keramické výrobě,

- stanovovat druh a množství surovin pro keramickou výrobu,

- stanovovat standardní technologické postupy a technologické podmínky pro keramickou výrobu,

- kontrolovat dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě,

- provádět technický dozor na pracovištích v keramické výrobě,

- provádět technologické zkoušky v keramické výrobě,

- vést technickou dokumentaci keramické výroby,

- operativně řešit technologické problémy v keramické výrobě.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

- keramický technik technolog

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Keramický technik - technolog směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro samostatné vykonávání funkce keramický technik technolog.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní komunikaci a kooperaci, samostatnost a výkonnost, flexibilitu, řešení problémů. Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace keramický technik technolog, který je platný od 30. 6. 2012.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Praktická výuka probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hod. denně (plus přestávky).

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené interaktivní tabulí a osobními PC s přístupem na internet. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Odborná pracoviště pro praktickou výuku vybavená potřebným zařízením,

- vzorky vad porcelánu, obkladaček, dlaždic, sanitární keramiky, žáromateriálů a stavebních výrobků z jílovitých materiálů (minimálně 3 kusy na výrobek),

- vzorky na měření smrštění nevypáleného střepu a smrštění výpalem, laboratorní vzorky výrobní hmoty: nesušené vzorky, vysušené vzorky, vypálené vzorky, laboratorní tělíska používaná pro tyto účely,

- přístroj na měření křivky zrnitosti, laboratorní váhy, nádobky (min. 6 ks o objemu

1 litr), lopatka, karton na podložení sít,

- ochranné pracovní pomůcky (pracovní pláště, ochranné rukavice, ochranné brýle).

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- výklad

- praktické ukázky (např. výrobních výkresů a jejich popis, výrobních zařízení, vzorků)

- praktické předvedení

- cvičení a nácvik činností pod dohledem lektora

- řízená diskuse

- samostatná práce pod dohledem lektora

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Keramický technik – technolog (kód: 28-029-M) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Normy a technická dokumentace | NDOK | 10 | 2 | Zápočet |
| Suroviny a výpočet navážky | SURV | 15 | 15 | Zápočet |
| Technologie | TECH | 50 | 10 | Zápočet |
| Jakost výroby | JAVY | 8 | 4 | Zápočet |
| Kontrola kvality | KOKV | 4 | 6 | Zápočet |
| Technologické zkoušky | LABO | 6 | 10 | Zápočet |
| Řešení technologických problémů | TEPR | 8 | 2 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 91 | 59 |  |
| Počet hodin celkem |  | 150 |  |

Optimální trajektorie:

NDOK → SURV → TECH → JAVY → KOKV → LABO → TEPR

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Normy a technická dokumentace | Kód | NDOK |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hod. (10 teorie + 2 cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně středoškolské vzdělání v oboru |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky orientovat se v normách a v technických podkladech v keramické výrobě a vést technickou dokumentaci keramické výroby. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést základní normy, které se týkají keramické výroby a prokázat orientaci v těchto normách, uvést základní normy, které se týkají příslušné výrobní produkce, přečíst výrobní výkres a související technologickou dokumentaci k danému výrobku, popsat hlavní součásti technické dokumentace v keramické výrobě, popsat, jak provádět a evidovat změny v technologických a pracovních postupech. |
| Učivo / obsah výuky Základní normy v keramické výrobě Základní normy příslušné výrobní produkce Výrobní výkresy, modely a související technologická dokumentace Technická dokumentace (technologický reglement) Provádění a evidence změn pracovních postupů |
| Postupy výuky Výklad, praktické ukázky výrobních výkresů a jejich popis, cvičení – práce s informacemi |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Vyjmenování a přesný popis všech podstatných platných norem používaných v keramickém průmyslu. Používání správné odborné terminologie. b) Vyjmenování a přesný popis všech podstatných platných norem používaných v příslušné výrobní produkci. Používání správné odborné terminologie. c) Správné přečtení výrobního výkresu předloženého keramického výrobku, správný popis tvorby modelu, popř. forem a šablon, správný popis technologické dokumentace k danému výrobku. d) Vyjmenování a přesný popis všech podstatných částí technologického reglementu. Používání správné odborné terminologie. e) Vyjmenování správného postupu při provádění změn v technologickém a pracovním postupu. Uvedení vhodného příkladu takové změny. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 724805 (724805) Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice. ČSN 72 5500 (725500) Názvosloví užitkového ozdobného a figurálního porcelánu ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování ČSN EN 14688 (724872) Zdravotně technické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky ČSN EN 771-2 Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky ČSN ISO 1775 (725632) Laboratorní porcelánové náčiní. Požadavky a zkušební metody LEINVEBR, J. , ŠVERCL, J. Technické kreslení, technická dokumentace pro studijní a učební obory SOU. 1.vyd. Praha: Albra, 2003. ISBN 80-84690-73-4. ŠVERCL, J. Technické kreslení a deskriptivní geometrie. 1.vyd. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-297-9. SLANAŘ, V. J. Technické kreslení 2. 1.vyd. Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-86154-03-3. FOŘT, P., KLETEČKA, J. Technické kreslení. 2.vyd. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 978-80-251—1887-0. Další technické normy z oblasti keramiky |

| Název modulu | Suroviny a výpočet navážky | Kód | SURV |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod. (15 teorie + 15 cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky stanovovat druh, množství a kvalitu surovin pro keramickou výrobu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Ovládat základní chemické názvosloví silikátů, charakterizovat vlastnosti základních surovin, které jsou součástí receptury nebo technologie výroby, a jejich vliv na skladbu keramické hmoty, posoudit kvalitu surovin z hlediska jejich vhodnosti pro danou keramickou výrobu, popsat složení keramické hmoty a glazury, provést výpočet navážky keramické hmoty a glazury s využitím PC. |
| Učivo / obsah výuky Chemické názvosloví silikátů Základní suroviny pro výrobu hmot, glazur a frit, pomocné suroviny Posouzení kvality surovin Popis a výpočet navážky a složení hmot a glazur vč. využití PC |
| Postupy výuky Výklad, praktické předvedení, nácvik pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správný popis základního principu názvosloví silikátových surovin. Správné uvedení názvů silikátových surovin a vyjádření vzorcem. b) Vyjmenování a správný popis vlastností všech obvyklých surovin při výrobě keramických hmot, glazur a frit. Správné určení jejich funkce ve hmotě či glazuře. Vyjmenování a správný popis pomocných látek používaných v keramickém průmyslu. c) Správnost určení kvality konkrétních surovin a věcně správné zdůvodnění parametrů sledovaných při posuzování kvality surovin. Správně používána odborná terminologie. d) Správný postup a výsledek určení složení konkrétní hmoty a glazury. e) Správný výpočet (s tolerancí ( 1 %) provedený samostatně s použitím receptur nebo Segerova vzorce. |
| Doporučená literatura pro lektory HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2.vyd. Praha: SNTL / ALFA, 1988, 516 s. HERAINOVÁ, M. Keramické suroviny a jejich úprava. 2.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2002, 53 s. SLIVKA, V. Těžba a úprava silikátových surovin. 1.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2002, 443 s. HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky, 1.vyd. Hradec Králové: Vega s.r.o., 2000 ISBN 80-900860-6-3. VALENTA, L. Keramická příručka. 1.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007, 417 s. |

| Název modulu | Technologie | Kód | TECH |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 60 hod. (40 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky stanovovat standardní technologické postupy a technologické podmínky pro keramickou výrobu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozpoznat typy zařízení, které se běžně vyskytují v keramické výrobě a popsat princip jejich fungování a kde se v technologickém procesu používají, popsat výrobní technologie, které se používají v keramické výrobě, objasnit technologický postup výroby u zadaného výrobku, včetně popisu základních procesů probíhajících při sušení a pálení na základě výrobní dokumentace, vypracovat technologický postup pro zadaný úsek keramické výroby s využitím PC. |
| Učivo / obsah výuky Základní zařízení v keramické výrobě Základní způsoby výroby a tvarování keramických výrobků Sušení, glazování, výpal, popř. dekorace. Stanovení technologického postupu výroby konkrétního zboží |
| Postupy výuky Výklad s praktickými ukázkami, nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné a přesné určení konkrétního výrobního zařízení, správný popis jeho fungování a uplatnění v keramickém průmyslu. Používána správná odborná terminologie. b) Věcně a terminologický správný popis základních technologií používaných pro výrobu keramiky. c) Věcně a terminologicky správné objasnění technologického postupu výroby zadaného výrobku v souladu s příslušnou výrobní dokumentací, a to včetně popisu základních procesů probíhajících při sušení a pálení. d) Správně a samostatně na PC vypracovaný postup výroby konkrétního výrobku. |
| Doporučená literatura pro lektory HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2.vyd. Praha: SNTL / ALFA, 1988, 516 s. HERAINOVÁ, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2003, 42 s. HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER,r J. Technologie keramiky, 1.vyd. Hradec Králové: Vega s.r.o., 2000 ISBN 80-900860-6-3. REZEK, J. Stroje pro výrobu porcelánu. 1.vyd.Praha: Silikátový svaz, 2003, 70 s. HERAINOVÁ, M. Sušení a výpal. 2.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008, 56 s. POSPÍŠIL, Z., KOLLER, A. Jemná keramika - Úvod a základy technologie. 1.vyd. Praha: SNTL, 1981. |

| Název modulu | Jakost výroby | Kód | JAVY |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hod. (8 teorie + 4 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky kontrolovat dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě. Seznámit je se systémy řízení jakosti v keramickém průmyslu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat metody kontroly dodržení technologického postupu a systémy řízení jakosti ISO 9001 popř. 14001, popsat, jak kontrola dodržování technologických postupů ovlivňuje výslednou kvalitu produktů, navrhnout vhodné postupy, vedoucí ke zlepšení na konkrétním úseku keramické výroby. |
| Učivo / obsah výuky Systémy řízení jakosti ISO 9001 a 14 001 Metody kontroly dodržení technologického postupu. Kontrola kvality Ovlivňování technologického postupu, způsoby vedoucí k možnému zlepšení kvality výrobků Bezpečnostní předpisy v keramické výrobě a jejich kontrola |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, řešení modelových příkladů, cvičení. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné vyjmenování a vysvětlení metod kontroly dodržování technologického postupu. Věcně správné vysvětlení funkce a principů systémů řízení ISO 9001a 14001. b) Správný vlivu kontroly na výslednou kvalitu produktů. c) Vhodnost a komplexnost návrhu postupu kontroly pro konkrétní keramický závod. Návrh je v souladu se systémem ISO 9001 a s organizačními směrnicemi i pracovními instrukcemi a splňuje technologickou normu na daný výrobek. |
| Doporučená literatura pro lektory PYŽOVOVÁ, A. P., KOROBKINOVÁ, V. V., KOSOV, V. S. Vady výrobků z jemné keramiky, Praha: SNTL, 1989, 102 s. HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 1.vyd. Hradec Králové: Vega s.r.o., 2000 ISBN 80-900860-6-3. VALENTA, L. Keramická příručka. 1.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007, 417 s. ČSN 72 4805 (724805) Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice. ISO 9001 Certifikace systému managementu jakosti. ISO - certifikace systémů řízení - ISO 9000 - ISO 14001. |

| Název modulu | Kontrola kvality | Kód | KOKV |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (4 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky posuzovat kvalitu výrobků a provádět technologické zkoušky v různých úsecích výroby |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést veličiny, které měříme v keramické výrobě, posoudit správnost použité metody měření rozměrů a hmotnosti, vyjmenovat základní měřicí nástroje, klasifikovat výrobky z hlediska kvality na předložených vzorcích. |
| Učivo / obsah výuky Základní veličiny, které se měří v keramické výrobě. Metody měření rozměrů a hmotnosti, základní měřící nástroje Posouzení kvality výrobků – základní vady. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné vyjmenování a přesný popis základních veličin měřených v keramické výrobě. Správně používána odborná terminologie a jednotky SI. b) Správná volba použité metody měření rozměrů a hmotnosti, správné určení měřicího přístroje. c) Správné posouzení kvality výrobku odpovídající normám používaným pro daný typ technologické zkoušky. |
| Doporučená literatura pro lektory PYŽOVOVÁ, A., KOROBKINOVÁ, V. V., KOSOV, V. S. Vady výrobků z jemné keramiky, Praha: SNTL, 1989, 102 s. HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 1.vyd. Hradec Králové: Vega s.r.o., 2000 ISBN 80-900860-6-3. RATH, J., POSPÍŠIL, Z. Jemná keramika – metodika měření a zkoušek. 1. vyd. Praha: SNTL / ALFA, 1988. VALENTA, L. Keramická příručka. 1.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007, 417 s. ČSN 72 4805 (724805) Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice. Další technologické normy v keramickém průmyslu zaměřené na daný keramický obor výroby dle zájmu absolventa. Kolektiv autorů Příručka pro práci v laboratořích technologie silikátů. 1.vyd. Praha: VŠCHT, VN MON, 1987. |

| Název modulu | Technologické zkoušky | Kód | LABO |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hod. (6 teorie + 10 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky provádět základní technologické zkoušky v keramickém průmyslu, připravit vzorek, používat měřící metody a přístroje, provádět základní výpočty a vyhodnocení výsledků. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat technologickou zkoušku zadaného vzorku, připravit vzorek, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle dokumentace, provést měření, zaznamenat je, provést výpočty a vyhodnotit je na PC. |
| Učivo / obsah výuky Základní technologické zkoušky Příprava vzorků Měřicí přístroje a pomůcky, dokumentace Měření Výpočet a vyhodnocení výsledků měření, vč. využití PC, záznam o zkoušce |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správný výběr technologické zkoušky v souladu s odpovídajícími normami platnými pro daný výrobek. b) Správnost přípravy vzorku, správný postup měření a použití vhodného přístroje. Dodržení technologického postupu. c) Dodržení technologického postupu a předpisů BOZP. Správný průběh měření a vyhodnocení vzorku. Samostatný a správný výpočet (s tolerancí ( 2%) provedený s použitím technologických návodů a kalkulačky. |
| Doporučená literatura pro lektory HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 1.vyd. Hradec Králové: Vega s.r.o., 2000 ISBN 80-900860-6-3. RATH, J., POSPÍŠIL, Z. Jemná keramika – metodika měření a zkoušek. 1. vyd. Praha: SNTL / ALFA, 1988. VALENTA, L. Keramická příručka. 1.vyd. Praha: Silikátový svaz, 2007, 417 s. Technologické normy v daném keramickém odvětví. |

| Název modulu | Řešení technologických problémů | Kód | TEPR |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hod. (8 teorie + 2 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Naučit účastníky řešit operativně technologické problémy v keramické výrobě, určit chybný technologický postup, znát jeho důsledky a opatření pro odstranění závad. Seznámit je také s vedením technické dokumentace. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Navrhnout způsob řešení modelové situace v průběhu výrobního procesu v keramické výrobě podle zadání, určit vadu keramického výrobku a navrhnout opatření ve výrobním procesu vedoucí k odstranění příčin vzniku této vady, rozpoznat možnost vzniku nekvalitního produktu v technologickém procesu, popsat hlavní součásti technické dokumentace v keramické výrobě, popsat, jak provádět a evidovat změny v technologických a pracovních postupech. |
| Učivo / obsah výuky technologické problémy v průběhu keramického procesu Vady keramické výroby a způsoby jejich odstraňování a prevence Vedení technické dokumentace, provádění záznamů a evidence změn ve výrobě |
| Postupy výuky Výklad, doplněný ukázkami nejzákladnějších vad, řešení modelových problémových situací, nácvik určování vad a jejich řešení. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Věcně správný návrh řešení zadané modelové problémové situace, správnost zdůvodnění. Správné uvedení druhů vad, jejich vzniku a způsobů jejich odstraňování. Správné určení druhu vady konkrétního výrobku a správnost návrhu jejich odstranění. Správné uvedení druhů a hlavních součástí technické dokumentace. Správnost a úplnost popisu záznamů a evidence změny výrobních postupů. |
| Doporučená literatura pro lektory HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 1.vyd. Hradec Králové: Vega s.r.o., 2000 ISBN 80-900860-6-3. PYŽOVOVÁ, A. P., KOROBKINOVÁ, V. V., KOSOV, V. S. Vady výrobků z jemné keramiky, Praha: SNTL, 1989, 102 s. Technologické normy v daném keramickém odvětví |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 - Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program Keramický technik technolog (28-029-M)

pro pracovní činnost Keramický technik technolog

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 …  vyučovacích hodin

- na praxi				 …  hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………           L.S.		…..………………………….....

Eva Nováková 		Pavel Černý

garant kurzu				statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

Absolvoval (a) rekvalifikační program: Keramický technik technolog (28-029-M)

pro pracovní činnost: Keramický technik technolog

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				…   vyučovacích hodin

- na praxi				…   hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

………………………..	….  hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Keramický technik technolog

(28-029-M)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy