Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www. nuv.cz./univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Zemědělský kovář

(41-030-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu	12

Příloha č. 1 - Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	24

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	25

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	26

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	27

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	29

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Zemědělský kovář (41-030-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 7. 2. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační vzdělávací program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání. Platný řidičský průkaz skupiny T nebo skupiny C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01) a svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01). |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 220 hodin (70 hod. teoretická výuka, 150 hod. praxe). |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Zemědělský kovář (kód: 41-030-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Zemědělský kovář (kód: 41-030-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Zemědělský kovář |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Zemědělský kovář (41-030-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Připravit pracoviště,

- číst a použít technické podklady,

- stanovit pracovní postupy, prostředky a metody,

- ručně obrábět a zpracovat kovové materiály a plasty,

- zvládat jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů

a renovaci součástí,

- zvolit postup práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykovat podkovy

a jednoduché polotovary,

- tepelně zpracovat materiál,

- používat základní renovační metody při obnově součástí zemědělských strojů a zařízení,

- demontovat, montovat a seřizovat stroje a zařízení v zemědělské výrobě,

- provádět údržbářské a opravárenské práce na zemědělských strojích a strojních zařízeních,

- seřizovat zemědělské stroje a sestavovat pracovní soupravy,

- posuzovat vliv opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímat opatření k zabránění

negativním následkům,

- vést evidence související s kovářskou praxí,

- dodržovat etiku, kodex jednání a předpisy související s podkovářskou praxí.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu se uplatní při výkonu činností zemědělského kováře v podnicích se zemědělským zaměřením, v dopravních podnicích i na pracovištích zabývajících se zpracováním kovů.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu 41-030-H Zemědělský kovář směřuje k tomu, aby účastníci získali odborné kompetence potřebné pro výkon pracovní pozice zemědělského kováře.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro podporu jejich výkonnosti, samostatnosti při řešení problémů a k aktivnímu přístupu k práci. Důraz bude kladen také na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na dodržování pravidel požární ochrany.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace 41-030-H Zemědělská kovář, který je platný od 7. 2. 2009.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují příslušným zařízením. Praktická výuka může také probíhat v odborných učebnách - dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet a učebními pomůckami. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Praktická výuka probíhá v prostorách s vybavením zahrnujícím minimálně:

- Dílenské prostory včetně strojního vybavení,

- přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním, požárním a hygienickým

předpisům,

- pomůcky, nářadí, přípravky, mechanizované nářadí, stroje a zařízení,

- materiál, náhradní díly apod.,

- skladové hospodářství,

- dílenské tabulky, servisní příručky a další technickou dokumentaci k zemědělské technice.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, včetně uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- Průběhu vzdělávání („třídní kniha“ ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- Ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Poznámka:Tyto doklady jsou ve vzdělávací organizaci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/  - další vzdělávání /rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami jsou:

- Výklad,

- demonstrace,

- vysvětlování,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce pod dohledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Zemědělský kovář (kód: 41-030-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| Technické podklady | TEP | 10 | 0 | zápočet |
| Příprava pracoviště a zvířete, profesní jednání kováře | PAP | 10 | 5 | zápočet |
| Ruční a strojní obrábění | RSO | 15 | 40 | zápočet |
| Kovářské práce | KOP | 15 | 50 | zápočet |
| Údržba, seřizování, opravy a renovace | USO | 20 | 55 | zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 70 | 150 |  |
| Počet hodin celkem |  | 220 |  |

Optimální trajektorie:

(TEP/PAP) RSO KOP→USO

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název modulu | Technické podklady | Kód | TEP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 10 hodin (10 hod. teorie včetně cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymazující cíle modulu Účastníci se seznámí s jednotlivými technickými podklady a naučí se v nich vyhledat seřizovací parametry a údaje o mazivech, stanovit kovací teploty a potřebnou dobu ohřevu. Naučí se číst výkresy strojních součástí a jejich sestav a nakreslit jednoduchý náčrt. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Předvést orientaci v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí, vyhledat stanovené údaje z katalogu strojů, dílenských příruček apod., získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií, demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu, číst výkresy výrobků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení, nakreslit pro tvarově jednoduchou strojní součást náčrt polotovaru zhotoveného volným kováním, stanovit z pracovních podkladů, z materiálových tabulek apod. kovací teploty zpracovávaných materiálů a z rozměrů polotovarů potřebnou dobu jejich ohřevu. |
| Učivo / obsah výuky 1. Technické podklady Normy Strojnické tabulky, katalogy strojů, dílenské příručky Stanovení kovací teploty a doby ohřevu 2. Technická dokumentace Normalizace v technickém kreslení Technické zobrazování Řezy a průřezy Kótování Předepisování jakosti povrchu a konstrukčních materiálů Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Kreslení náčrtu polotovaru |
| Postupy výuky Výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek, vysvětlování, praktická cvičení |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky Parametry pro hodnocení a) Volba vhodné normy nebo dokumentace dle zadání, správnost zjištěných údajů, používání odborné terminologie. b) Správné a samostatné vyhledání stanovených údajů z katalogu, vyhledání zadaných parametrů z dílenské příručky apod. dle zadání. c) Zručnost a samostatnost při vyhledávání informací pomocí ICT. Správný postup a výsledek vyhledávání informací na internetu. d) Správné řešení zadaného úkolu na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu. e) Bezchybné přečtení výkresu výrobku, strojní součásti a sestavy. f) Správné nakreslení jednoduché strojní součásti zhotovované volným kováním. g) Bezchybné stanovení kovací teploty a potřebné doby ohřevu. |
| Doporučená literatura pro lektory HOLOUBEK, Z., LEINVEBER, J., ŠVERCL, J. Technické kreslení pro 1. a 2. ročník SOU, Praha: OU a UŠ. SNTL, 1984. L 13-C1-II-84/25 820. LEINVEBER, J., ŠVERCL, J. Technické kreslení, technická dokumentace pro studijní a učební obory SOU. Úvaly: Albra 2003. 322 s ISBN 80-86490-73-4. LUPOMĚCH, František. Opravy traktorů Zetor. Brno: Computer Press, 2007. 204 s. ISBN 978-80-251-2440-0. http://www.ferona.cz/cze/katalog/mat_normy.php http://www.ferona.cz/cze/katalog/normy.php |

| Název modulu | Příprava pracoviště a zvířete, profesní jednání kováře | Kód | PAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hodin (10 hod. teorie + 5 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí připravit pracoviště a zafixovat zvíře, vést evidenci spojenou s kovářskou a podkovářskou praxí. Seznámí se také s požadavky na profesní etiku a kodex jednání podkováře a zemědělského kováře ve vztahu k zákazníkům, ale i zvířatům a životnímu prostředí. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vybrat a upravit určené pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností, provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení, provést kontrolu strojního zařízení co do úplnosti a funkčnosti, zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a k zabránění negativním vlivům, popsat profesní praxi v souladu s předpisy ČR a EU, popsat profesní etiku a kodex jednání podkováře a zemědělského kováře, vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti zemědělského kováře, předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníkem. |
| Učivo / obsah výuky 1. Předpisy související s kovářskou činností Provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, opatření k zabránění negativním vlivům Předpisy ČR a EU týkající se péče o zvířata Profesní etika a kodex jednání podkováře a zemědělského kováře BOZP a PO 2. Příprava pracoviště Vybavení a organizace pracoviště z hlediska předpokládaných činností Kontrola strojního zařízení Opatření k ochraně životního prostředí Způsoby fixace koní; zásady welafare, BOZP při práci se zvířetem 2. Kovářská praxe Podnikání podle živnostenského zákona Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Účetní doklady, platba, cena, dotační politika Evidence materiálů, zakázek, pracovní činnosti, vedení provozních deníků Jednání se zákazníkem |
| Postupy výuky Výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek, instruktáž, praktické předvedení a praktický nácvik. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správný výběr a úprava pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností. b) Správně provedená kontrola pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení. c) Správně provedená kontrola strojního zařízení, jeho úplnosti a funkčnosti. d) Zajištění spolehlivé fixace zvířete, šetrný přístup ke zvířeti, dodržení BOZP při práci se zvířaty. e) Správné zhodnocení určeného pracoviště a provozu z hlediska vlivu na životní prostředí. Není tolerováno žádné opomenutí, které může ohrozit životní prostředí. f) Správnost a úplnost opatření k odstranění zjištěných nedostatků a k zabránění negativním následkům. g) Správný popis (případně vysvětlení) profesní praxe, popis je v souladu s předpisy ČR a EU. h) Správný a úplný popis pravidel profesní etiky a kodexu jednání podkováře a zemědělského kováře. i) Bezchybné vyplnění běžných pracovních záznamů na základě provedené činnosti. j) Popis správného postupu při sjednávání zakázek se zákazníkem. |
| Doporučená literatura pro lektory: ČERMÁK, Miroslav. Technologie kovářských prací pro 1. ročník učebního oboru kovář. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1994. 110 s. ISBN 80-7105-077-6. ČERMÁK, Miroslav. Technologie kovářských prací pro 2. a 3. ročník učebního oboru kovář. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1994. 133 s. ISBN 80-7105-072-5. SOJKA, M., PUDLÁK, J. Ekonomie pro střední školy. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-716-8877-8. ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Zakládáme a provozujeme živnost. Computer Press. 210 s. ISBN 80-251-1735-9. Zákony a vyhlášky v platném znění: Vyhláška č. 296/2003 Sb. ze dne 3. září 2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Zákon č. 246/1992 Sb. ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 (Zákoník práce) http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ |

| Název modulu | Ruční a strojní obrábění | Kód | RSO |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 55 hodin (15 hod. teorie + 40 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí zhotovovat jednoduché součásti ručním a strojním obráběním podle výrobní dokumentace při dodržování zásad bezpečné práce. Naučí se také vypracovat k danému pracovnímu úkolu technologický postup a navrhnout potřebné prostředky a doporučit nejvhodnější metodu provedení. Budou vedeni k dodržování zásad BOZP při obrábění kovů a plastů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vypracovat ke stanovenému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup, navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné prostředky, doporučit ke zvolenému technologickému postupu nejvhodnější metodu provedení, předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) nejméně u tří technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace, dodržovat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů, předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (např. při soustružení, frézování, obrážení, broušení apod.) nejméně u tří technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace, provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel, dodržovat zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů. |
| Učivo / obsah výuky Technologické postupy – návrh, prostředky a metody provedení postupu Měření a orýsování Ruční obrábění a zpracování – řezání, stříhání, pilování, sekání, vrtání, ohýbání, broušení aj. Nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů Zásady BOZP při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů, první pomoc při úrazech Obráběcí stroje - univerzální hrotový soustruh, univerzální frézka, bruska, hoblovací obrážecí stroj Strojní obrábění – soustružení, frézování, broušení, obrážení apod. Kontrola dodržení stanovených parametrů dokončené práce. druhy měřidel a jejich používání Zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů. |
| Postupy výuky Výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek, instruktáž, praktické předvedení a praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky Parametry pro hodnocení a) Úplnost a správnost technologického postupu výroby zadané strojní součásti nebo opravy s ohledem na ekonomiku a ekologii výroby. b) Úplný popis všech potřebných prostředků pro navržený technologický postup. c) Vhodnost navržené metody provedení k výše stanovenému technologickému postupu. d) Dodržení technologického postupu, kvalita výrobku, soulad s dokumentací a zadáním, manuální zručnost. e) Důsledné dodržování zásad BOZP při ručním obrábění kovů a plastů. f) Dodržení technologického postupu, kvalita výrobku, soulad s výkresem a zadáním, manuální zručnost. g) Volba vhodného měřidla, správnost postupu a výsledku kontroly dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku), samostatnost, správnost a zručnost při používání měřidel. h) Důsledné dodržování zásad BOZP při strojním obábění. |
| Doporučená literatura pro lektory: ČERMÁK, Miroslav. Technologie kovářských prací pro 1. ročník učebního oboru kovář. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1994. 110 s. ISBN 80-7105-077-6. ČERMÁK, Miroslav. Technologie kovářských prací pro 2. a 3. ročník učebního oboru kovář. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1994. 133 s. ISBN 80-7105-072-5. ŘASA, J., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3. Metody, stroje a nástroje pro obrábění, 1. díl. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80 – 7183 – 207 – 3. ŘASA, J., POKORNÝ, P., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3. Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění, 2. díl. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80 – 7183 – 227 – 8. |

| Název modulu | Kovářské práce | Kód | KOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 65 hodin (15 hod. teorie + 50 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci si osvojí technologické postupy tváření kovů za tepla a naučí se vytvářet jednoduché kovářské výrobky. Budou vedeni k dodržování zásad BOZP a PO, k uplatňování ekonomických a ekologických hledisek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Správně zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla, předvést správný postup při ohřevu a ochlazování materiálu, provést určené základní kovářské práce včetně výroby podkov a dalších výrobků ručním kováním, popsat zařízení pro strojní tváření kovů za tepla a vysvětlit postup práce (případně předvést určené operace), správně zvolit a používat pomůcky a zařízení pro tepelné zpracování oceli a pro kontrolu a registraci teploty, odhadnout teplotu materiálu podle barvy, provést základní operace související s tepelným zpracováním oceli, tepelně zpracovat určené nářadí nebo strojní součást a provést kontrolu tvrdosti, stanovit postup výroby tvarově a technologicky jednoduchého volně kovaného výrobku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky, využít vhodné pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků, dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla. |
| Učivo / obsah výuky Technologie tváření Ruční tváření Výroba podkov Strojní tváření Tepelné zpracování oceli Stanovení technologických postupů Technická dokumentace pro výrobu výkovků Kontrola výrobků Zásady BOZP a PO při tváření kovů za tepla, první pomoc při úrazech |
| Postupy výuky Výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek, instruktáž, praktické předvedení, vysvětlování, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky Parametry pro hodnocení a) Správná volba pomůcek a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla, jejich správné, zručné a bezpečné používán. b) Dodržení technologického postupu při ohřevu a ochlazování materiálu v souladu se zadáním. c) Volba a dodržení správných pracovních postupů a nástrojů dle zadání, kvalita provedení práce nebo hotového výrobku. d) Správný popis a vysvětlení funkce zařízení pro strojní tváření kovů za tepla, správné vysvětlení postupu práce s daným zařízením. Případně dodržení pracovního postupu, zručnost, kvalita práce. e) Správná volba a používání pomůcek a zařízení pro tepelné zpracování oceli a pro kontrolu a registraci teploty. f) Správný odhad teploty materiálu podle barvy. g) Správné provedení zadané základní operace – volba a dodržení postupu, kvalita provedení, dodržení BOZP. h) Volba a dodržení správných pracovních postupů a nástrojů dle zadání, kvalita provedení práce nebo hotového výrobku. Správné provedení kontroly tvrdosti a správné určení výsledků. i) Správnost stanoveného postupu výroby pro zadaný výrobek, správné určení potřebných strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek. j) Správnost pracovních postupů pro výrobu daného výkovku, soulad s technickou dokumentací k) Důsledné dodržování zásad BOZP pro tváření kovů za tepla. |
| Doporučená literatura pro lektory ČERMÁK, Miroslav. Technologie kovářských prací pro1.ročník učebního oboru kovář. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1994. 110 s. ISBN 80-7105-077-6. ČERMÁK, Miroslav. Technologie kovářských prací pro 2. a 3. ročník učebního oboru kovář. Praha:Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, 1994. 133 s. ISBN 80-7105-072-5. |

| Název modulu | Údržba, seřizování, opravy a renovace | Kód | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 75 hodin (20 hod. teorie + 55 hod. praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymazující cíle modulu Cílem je seznámit účastníky í s prováděním údržby, přezkoušením funkčnosti, seřízením a provedením opravy mechanizačních prostředků v zemědělství. Naučit je navrhnout způsob renovace vadné součástky s ohledem na účelnost a efektivitu, provádět běžné demontážní, montážní a seřizovací práce při opravách zemědělské techniky. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže, provést určené běžné demontážní, montážní a seřizovací práce při opravách zemědělské techniky, předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem, předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez jejich poškození, dodržet zásady BOZP při provádění montážních prací, vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení, vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí, provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení, určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění, opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a agrotechnických nebo zootechnických požadavků na jejich činnost, dodržet zásady BOZP pro opravářské práce, připojit pracovní stroj k traktoru, seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a agrotechnických nebo zootechnických požadavků na danou činnost provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy, zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti, předvést určenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti, posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace, dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod. |
| Učivo / obsah výuky Základní operace demontáže a montáže Montáž a demontáž pomocí přípravků Způsoby demontáže vadných součástí Obsluha zvedacích zařízení a zařízení pro manipulaci s materiálem BOZP při provádění montážních prací Mytí, odmašťování, třídění součástí, jejich kontrola Druhy opotřebení strojních součástí Poruchy strojů a zařízení, jejich opravy a odstranění příčin Zásady montáže strojů a zařízení Seřízení strojů a zařízení Připojení pracovního stroje k traktoru Přezkoušení funkčnosti soupravy Renovační metody opotřebovaných součástí Volba renovační metody pro obnovu zadané součásti Posouzení technické účelnosti a ekonomické efektivity renovace Zásady bezpečné práce při renovacích a poskytnutí první pomoci Systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení, |
| Postupy výuky Výklad s využitím audiovizuální techniky a pomůcek, instruktáž, praktické předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné uvedení montážních a demontážních postupů, správné používání odborné terminologie. b) Správné a kvalitní provedení běžné demontážní, montážní a seřizovací práce při opravách zemědělské techniky, samostatnost, manuální zručnost, dodržení BOZP. c) Dodržení správného postupu při ovládání ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem. d) Správné použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez jejich poškození. e) Dodržování zásad BOZP při provádění montážních prací. f) Správné vysvětlení systému údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení. g) Správné vysvětlení příčin poruch strojů, správnost identifikace druhu opotřebení na předložených strojních součástech. h) Správný postup a kvalita provedené údržby mechanizačního prostředku nebo zařízení, samostatnost, manuální zručnost. i) Správné určení příčiny konkrétní poruchy, správný návrh opatření k jejímu odstranění. j) Správné a kvalitní provedení opravy a seřízení mechanizačního prostředku nebo zařízení v souladu se zadaným úkolem, podmínkami pracoviště a agrotechnickými nebo zootechnickými požadavky na jeho činnost. k) Dodržování zásad BOZP pro opravářské práce. l) Funkčně správné a bezpečné připojení pracovního stroje k traktoru. m) Správnost postupu a kvalita výsledku seřízení pracovního stroje podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a agrotechnických nebo zootechnických požadavků na danou činnost. n) Správný postup přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy, volba a správné používání vhodných nástrojů, správnost výsledku. o) Správná volba renovační metody pro obnovu zadané součásti. Věcná správnost a úplnost zdůvodnění volby. p) Správné provedení určené renovační metody pro obnovu zadané součásti. q) Správný postup a výsledek posouzení technické účelnosti a ekonomické efektivity provedené renovace, správné zdůvodnění. r) Dodržování všech zásad BOZP pro provádění renovačních metod. |
| Doporučená literatura pro lektory: GOLASOVSKÝ, K., VOKÁL, V. Technologie oprav. Institut výchovy a vzdělávání. Praha: MZeČR, 1994. ISBN 80-7105-008-1. GOLASOVSKÝ, K. Technologie oprav. IVVMZeČR Praha, 1994. KOLOMAZNÍK, M. Stroje a zařízení. IVVMZeČR Praha, 2001. LUPOMĚCH, František. Opravy traktorů Zetor. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2007. 200 s. ISBN 978-80-251-2440-0. LUPOMĚCH, František. Traktory Zetor. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2640-0. POŠTA, J. Opravárenství a diagnostika I. Praha: INFORMATORIUM, 2008, IBSN-978-80-7333-058-3 POŠTA, J. Opravárenství a diagnostika II. Praha: INFORMATORIUM 2002, IBSN 80-86073-88-2 POŠTA, J. Opravárenství a diagnostika III. Praha: INFORMATORIUM 2003, IBSN 80-7333-017-2 |

# Příloha č. 1 - Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT dne …………pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

absolvoval(a) vzdělávací program:  Zemědělský kovář (41-030-H)

pro pracovní činnost: Zemědělský kovář

Kurs proběhl v období od ……….…. do ……………

v rozsahu		- na teorii  				     vyučovacích hodin

- na praxi 				   vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

……………………………..	..... hodin

…………………………….	..	.. hodin

…………………………	... hodin

……………………….	.…. hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………			                     …………………………..

Eva Nováková                                                                Pavel Černý

gestor kurzu                           L.S.                statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT*

dne ………… pod čj.: ……………….

osvědčení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul

Datum a místo narození

absolvoval(a) rekvalifikační program: Zemědělský kovář (41-030-H)

pro pracovní činnost: Zemědělský kovář

Kurs proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				    vyučovacích hodin

- na praxi 				  vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

……………………………..	..... hodin

…………………………….	..	.. hodin

…………………………	... hodin

……………………….	.…. hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Zemědělský kovář (41-030-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Zemědělský kovář

(41-030-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy