Konkrétní zadání

21-002-H Hutník přípravář vsázky aglomerace

Zadání pro účastníky ověřování

Písemná zkouška

- Předveďte orientaci v  názvosloví pro výrobu a zpracování oceli v normě ČSN 420042 a následně proveďte záznam vyhledaných parametrů.

- Předveďte v simulovaném prostředí stanovení vstupních komponentů vsázky pro výrobu strojírenské oceli v elektrické obloukové peci dle následného zadání a svou činnost zdůvodněte.

Požadovaná výsledná analýza

|  | Min | Max |
| --- | --- | --- |
| C | 0,3 | 0,43 |
| Si | 0 | 0,5 |
| Mn | 0,6 | 0,9 |
| P | 0 | 0,03 |
| S | 0 | 0,04 |
| Cr | 0 | 1,2 |
| Mo | 0 | 0,3 |
| Ni | 0 | 0,3 |
| Cu | 0 | 0,35 |
| N | 0 | 0,005 |
| Nb | 0 | 0,01 |
| Ti | 0 | 0,01 |

- Na základě vstupních požadavků a chemického složení vstupních komponentů sestavte vsázku a zapište do tabulky. Pří zpracování zadání použijte simulátor (Steeluniversity).

| Typ šrotu | Analýza šrotu | Množství vstupních komponentů (v tunách) |
| --- | --- | --- |
| Těžký č. 1 | 0.025 %C, 0.017 %Si, 0.025 %P, 0.033 %S, 0.2 %Cr, 0.15 %Ni, 0.03 %Mo |  |
| Těžký č. 2 | 0.03 %C, 0.022 %Si, 0.028 %P, 0.035 %S, 0.26 %Cr, 0.18 %Ni, 0.03 %Mo |  |
| Interní nízkolegovaný | 0.17 %C, 0.04 %Si, 0.31 %Mn, 0.013 %P, 0.0014 %S, 0.26 %Cr, 0.4 %Ni, 0.001 %Nb, 0.015 %Ti, 0.005 %V, 0.14 %Mo |  |
| Odlitky a konstrukce | 0.25 %C, 0.25 %Si, 1.0 %Mn, 0.025 %P, 0.025 %S, 0.15 %Cr, 0.05 %Mo, 0.15 %Ni, 0.22 %Sn |  |
| Rozřezaný | 0.03 %C, 0.015 %Si, 0.02 %P, 0.03 %S, 0.12 %Cr, 0.1 %Ni, 0.02 %Mo |  |
| Přímo redukované železo | 2.4 %C, 0.1 %P, 0.01 %S, 0.02%Ti, 0.03 %Nb, |  |
| Svazky č. 1 | 0.03 %C, 0.01 %Si, 0.02 %P, 0.02 %S, 0.08 %Cr, 0.06 %Ni, 0.01 %Mo |  |
| Svazky č. 2 | 0.027 %C, 0.012 %Si, 0.12 %Mn, 0.01 %P, 0.006 %S, 0.032 %Cr, 0.02 %Ni, 0.001 %Ti |  |

Simulace bude provedena na simulátoru dostupném zdarma na:

steeluniversity.org | Electric Arc Furnace | EAF Simulation.

Praktická zkouška

- Po celou dobu zkoušky dodržujte bezpečnostní předpisy a průběžně komentujte jejich praktické uplatňování v průběhu své činnosti. Soustřeďte se hlavně na práci pod jeřábem a s ním spojené činnosti. Vyberte z předložené nabídky ty osobní ochranné pomůcky, které potřebujete pro činnost, kterou právě děláte. Zdůvodněte a předveďte jejich užití.

- Spolupracujte s osádkou aglomerace během kontroly průběhu spékacího procesu.

Proveďte kontrolu

- rychlosti spékacího pásu

- vlhkosti směsi

- množství paliva ve vsázce

- množství zpětného aglomerátu

- podtlaky v exhaustorech

- množství a kvalitu aglosměsi technického stavu zařízení

Následně zaznamenejte kontrolou získané parametry a vyhodnoťte její průběh. Svou

činnost průběžně komentujte.

- Spolupracujte s osádkou provozu pro předzpracování vsázky do vysoké pece při obsluze zařízení - druhotné třídění aglomerátu (vibrační třídič).

Postupujte následovně

- předveďte spuštění pásů

- předveďte kontrolu a čištění pásů

Svou činnost průběžně komentujte.

- Předveďte závěrečnou úpravu homogenizační hromady komponentů vsázky do vysoké pece. Svou činnost průběžně komentujte.

- Ve spoluprácí s osádkou úpravárenského pracoviště proveďte mletí koksu na válcovém mlýně a následně mletí vápence pomocí kladívkového mlýna.

Postupujte následovně

- předveďte spuštění mlýna

- předveďte kontrolu funkčnosti a čištění

- předveďte kontrolu granulometrie

Svou činnost průběžně komentujte.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- technologická zařízení a příslušenství hutního provozu (zařízení pro třídění komponentů vsázky, zařízení pro úpravu surovin, zařízení pro mletí vsázky a zařízení pro spékání rud)

- technické prostředky pro řízení a ovládání technologických zařízení (HW, SW)

- normy a technologické předpisy pro příslušná hutnická zařízení

- prostředky BOZP a požární ochrany

- ochranné osobní prostředky

- zpracovávaný hutnický materiál

- simulátor elektrické obloukové pece - EAF Simulation

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná zkouška | 60 |
| Orientace v normách souvisejících s výrobou a litím kovů | 35 |
| Stanovení vstupních komponentů a chemické složení taveniny | 25 |
| Praktická zkouška | 120 |
| Posuzování a kontrola průběhu spékacího procesu | 30 |
| Obsluha zařízení pro třídění vysokopecní vsázky | 35 |
| Obsluha zařízení pro úpravu vysokopecní vsázky | 40 |
| Kontrola a čištění zařízení | 15 |
| Doba trvání celé zkoušky: podle standardu 2 - 3 hod. | 180 |