|  | Kontrolní postup pro operace: VSTUPNÍ KONTROLA VYROBKŮ | Vyhotovil/ datum | Schválil/ datum | Počet stran/strana 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo: 09-02 | Účel: | zjistit, zda kvalita dodávaných materiálů odpovídá stanoveným podmínkám |
|  | Cíl: | zabránit vstupu neshodných materiálů do výroby |
| Předmět kontroly: Dodávané materiály | Ćíslo materiálu: | Rozměr: | Jakost: |
| Kontrolované vlastnosti | Četnost kontroly | Rozsah zkoušky | Kritéria přijatelnosti | Zkuš. metoda Zkuš. prostředí | Nápr. opatření při zjištění neshody |
| Povrch dodaných materiálů Kontrola rozměrů ( u svitků - měření tloušťky materiálu provádět na vnitřním závitu svitku v oblasti 5-10 cm od čelní hrany a 1-5 cm od boční hrany ) Kontrola mechanických vlastností popř. chemického složení ( schválený dodavatel ) Kontrola mechanických vlastností popř. chemického složení ( nový dodavatel ) Kontrola obsahu manganu | 100 % 3% z dávky ( u pásky 1. svitek z balíku ) 1 x za rok 100 % (1. dávka ) 100 % (každá dodávka ) | Kontrola celé dodávky (kontrola viditelné plochy ) Dle technické normy, technické dokumentace Zkoušky kritických a TS materiálů Zkoušky dodaných materiálů pro TS výrobu Celá dodávka | Materiál bez koroze, deformace, škrábanců, rýh, zadřenin, nečistot Materiál dle požadavků Materiál dle požadavků Materiál dle požadavků Rozlišení materiálu s obsahem manganu do 0,3% včetně | Vizuální kontrola Posuvné měřítko, mikrometr Akreditovaná zkušebna, laboratoř Akreditovaná zkušebna, laboratoř Materiálový atest, protokol z měření chem složení |  |
| Změna č.PTZ | Platí od | Provedl | Datum: | Index: | Rozdělovník | Platnost od: | Ev. Číslo: |
|  |  |  |  |  |  | 30.9.2009 | KP ÚŘJ 09-02 |