[image: image1.jpg]evropsky | ¥,
sociini = o
- fondvCR  EVROPSKA UNIE

N1V
podpora procest uznavani INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Konkrétní zadání
28-003-H Dekoratér keramiky
Zadání pro účastníky ověřování 
Keramický talíř zdobený engobami

Teoretická zkouška (ústní) 
· Úkol 1: Stanovte pracovní postup pro zadaný dekor výrobku
 - viz příloha 1. 

· Úkol 2: Proveďte základní výpočet složení glazury: 
            a) S použitím výpočetní techniky dopočítejte chybějící hodnoty v zadané tabulce   – viz příloha 2.

            b) Proveďte výpočet Segerova vzorce glazury z chemického složení 
– viz příloha 3,4.

            c) Postup řešení vysvětlete.
· Úkol 3: Popište zásady bezpečné obsluhy zařízení a linek určených k dekorování keramických výrobků (popis dle obrazové a textové dokumentace).
Praktická zkouška 

Ruční a strojová dekorace

· Posuďte, zda zvolený pracovní postup při zhotovování dekoru určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci (dle výrobní technologické dokumentace a předloženého výrobku).
· Připravte odpovídající nástroje a pomůcky podle způsobu nanášení barvy štětcem, perem, razítkem apod. pro ruční malbu (výběrem ze sady nástrojů a pomůcek dle požadavků).
· Zvolte dekorační materiál požadovaných vlastností podle výrobních podkladů (výběrem z nabídky materiálů pro dekorování engobami).
· Proveďte zkušební provedení dekoru podle výkresové dokumentace nebo referenčního vzorku (praktické provedení dekorace engobami dle dokumentace na předložený vzorek).

· Určete, zda provedená dekorace odpovídá výrobní dokumentaci a výtvarným podkladům, a posuďte kvalitu provedené dekorace (dle výrobní technologické dokumentace a konkrétního výrobku).
· Připravte glazuru a engobu podle technologických podmínek (doplňující úkol - příprava glazury a engoby).
· Proveďte ruční malbu štětcem na připravený polotovar podle výkresové dokumentace (konkrétně proveďte zadaný úkol dekorace engobami na připravený polotovar).
· Proveďte další techniky ruční dekorace (např. stínování, tónování, tupování, e-mail, ocelotisk) a konkrétně proveďte zadaný úkol dekorace engobami na připravený polotovar.
· Připravte polotovar vykrýváním šablonou nebo vykrývacími laky podle výtvarných podkladů nebo referenčního vzorku, proveďte dekor běžnými dekoračními technikami, odstraňte vykrývací šablonu z výrobku (doplňující úkol - konkrétně proveďte zadaný úkol dekorace neglazurovými barvami na připravený polotovar).
· Zhotovte dekor na připravený polotovar tiskem, sítotiskem, razítkováním podle výtvarných podkladů (doplňující úkol - konkrétně proveďte zadaný úkol dekorace engobami na připravený polotovar).
· Předveďte dekorování keramických výrobků na lince (doplňující úkol - konkrétně proveďte zadaný úkol dekorace engobami na připravený polotovar).
Výpal

· Určete počet ložení a teploty a délku výpalů podle druhu dekorační techniky, proveďte ložení (praktické provedení ložení dekorovaných předmětů engobami a barvami dle požadavků).
· Proveďte výpal, kontrolu pálící křivky (simultánně, prakticky dle požadavků).
Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

• Pomůcky 

· osobní ochranné pracovní pomůcky

· výtvarný a technologický výkres (příloha 1) 

· výtvarná a technologická dokumentace pro dekorování engobami

· předpisy pro výpočet glazur, engob a barev

· vzory pro výpočty glazur, engob a barev (příloha 2)

· výrobek k posuzování kvality
· obrazová a textová dokumentace k obsluze zařízení a linek určených k dekorování keramických výrobků
• Specifické náčiní 
· PC s příslušnými programy, kalkulačka

· sady dekoračních nástrojů – štětce, perka, kukačka, houbičky na tupování, fixírky, špachtle, retušovací špachtle…

· sady dekoračních pomůcek – dekorační kroužek, podkladový filc, pauzovací papír, fólie pro výrobu šablony, nůžky, nůž, třecí porcelánová miska, porcelánový tříč, svinovací metr, pravítko, trojúhelník, obkročák, olovnice, glazovací kleště…

· sady glazur, engob a barev

• Spotřební materiál 
· engoba barevná 50g, barevná škála neglazurových barev (celkem 50g)

· transparentní glazura

· kožovité talíře 2 ks

· porcelánové čisté talíře 4 ks 
· fólie pro výrobu šablony
· vykrývací lak
· pauzovací papír

Vybavení dílny
· prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

· přísun energie

· vypalovací pec, pecní desky, pecní stojky, popřípadě pecní pouzdra a trojnožky…
· kompresor, stříkací pistole (aerograf)
· glazovací stříkací kabina

Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Teoretická zkouška
	60

	Praktická zkouška
	600 

	Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 11 až 13 hod.
	660 


Příloha 1
K zadání úkolu č. 1: Výtvarný výkres

[image: image2.jpg]



	Kulatý talíř
	Dekor: Sgrafito
	Vypalovací teplota:

980 – 1200°C

(dle druhu hmoty)

	Materiál - licí břečka

                - barevná engoba
	Dekor je veden

od středu talíře
	


Příloha 2 
K zadání úkolu č. 2a:
Výpočet chemického složení a Segerova vzorce glazury z navážky

Doplňte v uvedené tabulce chybějící parametry v označených polích
	suroviny
	množství oxidů vstupujících do glazury
	složení %
	počet molů

	kaolín
	Al2O3
	9,33·102/258=
	3,688
	
	

	
	SiO2
	9,33·(60)·2/258=
	4,336
	
	

	frita
	CaO
	
	7,280
	7,9
	0,130

	
	K2O
	
	
	10,3
	0,100

	
	Na2O
	
	2,929
	3,2
	0,047

	
	Al2O3
	
	13,961
	
	0,137

	
	  B2O3
	
	8,872
	9,6
	0,126

	
	SiO2
	
	49,598
	53,8
	0,826

	
	
	92,108
	100
	


frita

90%
          Přepočet kaolínu na 84% frity (vypočítané v tabulce)

kaolín

10%



90% frity........................10% kaolínu



100%



84%frity..........................x% kaolínu








x=84·10/90=9,33% kaolínu

Příloha 3 
K zadání úkolu č. 2b:

	 Proveďte výpočet glazury z chemického složení

	

	

	Chemické složení


	SiO2
	62,82               

	Al2O3
	21,3

	CaO
	   0,51

	MgO
	   0,58

	K2O
	10,78

	Na2O
	   3,11


Tabulka s molekulovými hmotnostmi pro výpočet počtu molů
	Vzorec 

Molekulová hmotnost

Si O2
60

Al2O3

102

CaO

56

MgO

40

K2O

94

Na2O

62

 

	Formulář pro výpočet viz příloha 4.

	

	
	

	
	

	
	

	 
	

	
	

	Příloha 4
K zadání úkolu č. 2b:
	

	Formulář pro výpočet
Přepočet chemického složení na počet molů

	

	Chemické složení 
	Molekulová hmotnost 
	Počet molů 



	
	
	

	SiO2 
	62,82: 
	= 

	Al2O3 
	21,3: 
	=

	CaO 
	0,51: 
	=

	MgO 
	0,58: 
	= 

	K2O 
	10,78: 
	=

	Na2O 
	3,11:
	=

	Sestavení oxidů do Segerova vzorce


	RO 
	R2O3            
	RO2 


Příloha 5

Řešení úkolu 1
	Suroviny
	Množství oxidů vstupujících do glazury
	Složení %
	Počet molů

	kaolín
	Al2O3
	9,33·102/258=
	3,688
	
	

	
	SiO2
	9,33·(60)·2/258=
	4,336
	
	

	frita
	CaO
	
	7,280
	7,9
	0,130

	
	K2O
	
	9,468
	10,3
	0,100

	
	Na2O
	
	2,929
	3,2
	0,047

	
	Al2O3
	
	13,961
	15,2
	0,137

	
	  B2O3
	
	8,872
	9,6
	0,126

	
	SiO2
	
	49,598
	53,8
	0,826

	
	
	92,108
	100
	


frita

90%
          Přepočet kaolínu na 84% frity (vypočítané v tabulce)

kaolín

10%



90% frity........................10% kaolínu



100%



84%frity..........................x% kaolínu








x=84·10/90=9,33% kaolínu

Příloha 6

Řešení úkolu 2a 
Přepočet chemického složení na počet molů

Chemické složení

         Molekulová hmotnost

        Počet molů

SiO2
Al2O3
CaO

MgO

K2O

Na2O

 62,82:

  21,3:

   0,51:

   0,58:

 10,78:

   3,11:

  60

102

  56

  40

  94

  62

1,047

0,209

0,009

0,015

0,115

0,05

Řešení úkolu 2b

   Sestavení oxidů do Segerova vzorce:
            RO                                              R2O3                                            RO2
K2O              0,115

Na2O           0,05                                               .   Al2O3      0,209       .                   SiO2       1,047
CaO             0,009

MgO            0,015

                     0,189
Přepočet na RO = 1
K2O             0,608

Na2O           0,265                                             .   Al2O3      1,106                        .    SiO2       5,540
CaO             0,048

MgO            0,079

                             1

