Konkrétní zadání

28-019-H Výrobce kovové bižuterie

Zadání pro účastníky ověřování

Teoretická zkouška ( písemná  s  ústním ověřením)

Písemně zpracujte odpovědi a v následné  diskusi  na vyžádání zkoušející autorizované osoby doplňte slovním vyjádřením:

- Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování kovové bižuterie

- Zvolte a popište postup práce u zadaného  výrobku.

- U předloženého vzorku vysvětlete postup práce při pájení.

- Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik

- Popište technologii odstředivého lití do gumových (silikonových) forem a lití do ztraceného vosku.

- Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie

- U předložených vzorků uveďte rozdíly v použité technice povrchových úprav u měkce a tvrdě pájené bižuterie.

- Vysvětlete mechanické broušení a leštění na konkrétním polotovaru.

- Popište princip elektrolytického pokovování.

- Spojování jednotlivých dílů bižuterie

- Popište techniku ketlování, svěšování, lepení, montáž mechanik u výrobku.

- Doplňte počty  kusů  bižuterie s využitím starších jednotek v uvedených vztazích

( 1grs = 1gross, 1tct = 1 tucet, 1 ks = 1 kus):

12ks =        tct =         grs

144 ks =         tct =        grs

Praktická zkouška   (praktické předvedení s ústním ověřením)

1. Prakticky předveďte a  dle  zadání  doplňte slovním vyjádřením:

- Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie

- Proveďte rozbor parametrů (druh a množství materiálu) uvedených v předloženém výrobním výkresu nebo vzorku.

- Přečtěte a vysvětlete předloženou výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci.

- Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování kovové bižuterie

- Zvolte vhodné nástroje a pomůcky pro tváření kovu a u jedné z uvedených operací (stříhání, ohýbání, tažení, lisování, ražení) popište části a funkce použitého nástroje.

- Předveďte a  zdůvodněte  používání ochranných pomůcek při práci.

- Obsluha zařízení a strojů při výrobě kovové bižuterie

- Vysvětlete a  předveďte  obsluhu a  běžnou údržbu strojního zařízení, lisů, jednoúčelových strojů a nástrojů při výrobě kovové bižuterie.

- Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie

- Předveďte na daném výrobku určeném k letování nebo pokovení  předmoření a moření.

- Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik

- Předveďte a popište montáž mechanik a spojování jednotlivých polotovarů pomocí kovových dílů, popište jednotlivé druhy mechanik a jejich funkci.

- Předveďte na předloženém polotovaru nýtování.

- Spojování jednotlivých dílů bižuterie

- Rozpoznejte a posuďte vady na předloženém výrobku.

- Sestavte a zkompletujte bižuterní výrobky podle vzoru.

- Popište a předveďte, jak vést evidenci výrobků, jak je balit a expedovat.

2.  Vyrobte dle přílohy č. 1 jednoduchý  prořezávaný  prsten. Postup výroby i výsledný

výrobek komentujte.

- Použijte  vhodné pomůcky.

- Stanovte a dodržte  technologický postup.

- Vysvětlete postup práce při pájení.

- Při výrobě:

  - Dodržte pravidla BOZP a PO.

  - Dodržte zásady nakládání s odpady.

- Posuďte kvalitu hotového výrobku.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Tombakový materiál (kotlíky, výlisky, dráty, plechy, kroužky, mechaniky, řetízky, kotlíková řetězovina, tombaková galerie, mosazná pájka)

- Materiál pro výrobu měkce pájené bižuterie: kotlíková řetězovina, kotlíky různých tvarů a     velikostí, výlisky, kroužky, zpevňovací díly, mechaniky, trubičkovou pájku Sn60Pb

- 20%  H2SO4 pro čištění

- Vzorky a předlohy k plnění úloh:

- Vzorek výrobku k volbě postupu práce

- Vzorek výrobku k popisu postupu práce pájením

- Vzorky k popisu rozdílů v technice povrchových úprav u měkce a tvrdě pájené bižuterie

- Polotovar k  vysvětlení  mechanického  broušení a leštění

- Výrobní   výkres  nebo vzorek k rozboru parametrů

- Výrobní, výkresová a technická  dokumentace  konkrétních výrobků

- Části bižuterních výrobků ke kompletaci

- Vzorky výrobků k posouzení vad

- Vzorky výrobků k balení a expedici

- Čisticí prostředky pro čištění odletovaných výrobků

- Ochranné pomůcky (ochranné brýle a štít, gumové rukavice pro práci s kyselinou),

- Psací potřeby pro písemnou zkoušku

- Tiskopisy k evidenci výrobků

- Materiál k balení a expedici výrobků

- Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům ( zajistí

uchazeč sám)

Vybavení pracoviště

- Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- Pracoviště k vykonání písemné a ústní zkoušky

- Pasířská dílna, provozní dílna s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování výrobků:

- pasířská dílna pro tvrdě pájenou bižuterii, která je vybavena pracovními stoly, včetně pracovních pomůcek, nářadí a strojů (talíři tvrdými i moukovými, dřevěnými můstky, pinzetami, kleštěmi, pasířskými nůžkami, pilníky, svěráky, rámy a lupénkovými pilkami, paličkami, kladívky, ocelovými měřítky, kružítky, rýsovacími jehlami, hladítky, hloubováky, ankou, bruskou, vrtačkou, pákovými nůžkami, kapátky, háčky)

- letovna, která je vybavena pracovními stoly s šamotovými deskami, plynovými pistolemi pro tvrdé pájení, žíhací pistolí, rozvodem plynu a stlačeného vzduchu., kádě s oplachovými lázněmi

- pasířská dílna pro měkce pájenou bižuterii, která je vybavena pracovními stoly,    kyslíkovodíkovou páječkou s pistolkami pro měkce pájenou bižuterii, talíři s hmotou pro   měkké pájení, pinzetami, háčky, hladítky, kleštěmi, pasířskými nůžkami, bruskou s    mosaznými i gumovými kotoučky, vrtačkou, ultrazvukovou vanou pro čištění, oblacím   bubínkem s tělísky,  kartáčky pro čištění odletovaných výrobků

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška ( písemná s ústním ověřením) | 60 |
| Praktická zkouška (praktické předvedení s ústním ověřením) | 420 |
| 1. část: Předvedení odborných způsobilostí | 240 |
| 2. část: Výroba prstenu | 180 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 7 - 8 hod. | 480 min. |

Příloha1. K zadání:

Vyrobte dle přílohy 1 jednoduchý prořezávaný  prsten  s použitím vhodných pomůcek;

dodržujte  přitom  technologické postupy, pravidla BOZP a PO  a  zásady  nakládání s odpady. Postup výroby i výsledný výrobek komentujte.

Materiál:

plech tloušťky 0,60 mm,

rozměr 80 x 15 mm

Postup práce:

Narýsovat (rozměřit podle výkresu, velikost obdélníku 65x9 mm), navrtat, vyřezat, dopilovat jehlovými pilníčky, vystřihnout a zapilovat do roviny, stočit, zaletovat, omořit, vytlouci do kulata, zapilovat, zasmirkovat, vyleštit.

# Text boxes

65 x 9 mm