Příloha č. 8 – Konkrétní zadání pro zkoušku dle zákona 179/2006 Sb.

Příloha č. 8 obsahuje čtyři varianty konkrétního zadání pro zkoušku dle zákona 179/2006 Sb. k získání profesní kvalifikace. Všechna zde uvedená konkrétní zadání umožňují ověření všech kompetencí stanovených v hodnoticím standardu dané profesní kvalifikace.

| Název profesní kvalifikace (včetně kódu): | Keramický technik – mistr 28-028-M |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu: | Od 30. 6. 2012 |

1. ČÁST: Zadání pro účastníky ověřování (4 varianty) (Zpracujte dle metodiky)

1. varianta: Část pro účastníka ověřování

1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření žáruvzdorného výrobku dle příslušných norem.

2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu.

3. Vytvořte pracovní postup pro žáruvzdorný výrobek a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup.

4. Vytvořte normu pro výrobu žáruvzdorného výrobku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby.

5. Definujte slovně základní výrobní parametry žáruvzdorného výrobku nutné ke splnění plánu keramické výroby.

6. Popište slovně provozní dokumentaci pro žáruvzdorný výrobek v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat.

7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě.

8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě.

9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě.

10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě.

11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě žáruvzdorného výrobku.

12. Vytvořte plán výroby žáruvzdorného výrobku a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů.

13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě žáruvzdorného výrobku.

14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru žáruvzdorného výrobku pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů.

15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě žáruvzdorného výrobku a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě.

16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě žáruvzdorného výrobku a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě.

17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu.

18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci.

19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě žáruvzdorného výrobku a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení.

20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby.

21. Připravte operativní plán na výrobu keramického žáruvzdorného výrobku v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky.

22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě.

2. varianta: Část pro účastníka ověřování

1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření stavebního výrobku z jílovitých materiálů dle příslušných norem.

2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu.

3. Vytvořte pracovní postup pro stavební výrobek z jílovitých materiálů a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup.

4. Vytvořte normu pro výrobu stavebního výrobku z jílovitých materiálů na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby.

5. Definujte slovně základní výrobní parametry stavebního výrobku z jílovitých materiálů nutné ke splnění plánu keramické výroby.

6. Popište slovně provozní dokumentaci pro stavební výrobek z jílovitých materiálů v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat.

7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě.

8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě.

9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě.

10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě.

11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů.

12. Vytvořte plán výroby stavebního výrobku z jílovitých materiálů a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů.

13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů.

14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru stavebního výrobku z jílovitých materiálů pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů.

15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě.

16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě.

17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu.

18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci.

19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení.

20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby.

21. Připravte operativní plán na výrobu keramického stavebního výrobku z jílovitých materiálů v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky.

22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě.

3. varianta: Část pro účastníka ověřování

1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření porcelánového výrobku dle příslušných norem.

2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu.

3. Vytvořte pracovní postup pro porcelánový výrobek a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup.

4. Vytvořte normu pro výrobu porcelánového výrobku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby.

5. Definujte slovně základní výrobní parametry porcelánového výrobku nutné ke splnění plánu keramické výroby.

6. Popište slovně provozní dokumentaci pro porcelánový výrobek v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat.

7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě.

8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě.

9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě.

10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě.

11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě porcelánového výrobku.

12. Vytvořte plán výroby porcelánového výrobku a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů.

13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě porcelánového výrobku.

14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru porcelánového výrobku pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů.

15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě porcelánového výrobku a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě.

16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě porcelánového výrobku a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě.

17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu.

18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci.

19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě porcelánového výrobku a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení.

20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby.

21. Připravte operativní plán na výrobu keramického porcelánového výrobku v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky.

22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě.

4. varianta: Část pro účastníka ověřování

1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření zdravotnických výrobků dle příslušných norem.

2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu.

3. Vytvořte pracovní postup pro výrobu zdravotnických výrobků a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup.

4. Vytvořte normu pro výrobu zdravotnických výrobků na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby.

5. Definujte slovně základní výrobní parametry zdravotnických výrobků nutné ke splnění plánu keramické výroby.

6. Popište slovně provozní dokumentaci pro zdravotnický výrobek v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat.

7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě.

8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě.

9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě.

10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě.

11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě zdravotnických výrobků.

12. Vytvořte plán výroby zdravotnických výrobků a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů.

13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě zdravotnických výrobků.

14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru zdravotnických výrobků pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů.

15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě zdravotnických výrobků a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě.

16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě zdravotnických výrobků a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě.

17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu.

18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci.

19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě zdravotnických výrobků a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení.

20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby.

21. Připravte operativní plán na výrobu keramických zdravotnických výrobků v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky.

22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě.

2. ČÁST: Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování (4 varianty) (Zpracujte dle metodiky)

1. varianta: Materiální a technické zabezpečení

Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW Microsoft office, obsahující textový editor Word, tabulkový procesor Excel, PowerPoint a tiskárnou, papírem, psacími potřebami a tabulí nebo flipchartem.

Vzorky vad žáruvzdorných výrobků (minimálně 3 kusy vad na výrobek).

Simulovaná situace s výrobním problémem předkládána formou popisu událostí.

Přísun potřebné energie.

2. varianta: Materiální a technické zabezpečení

Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW Microsoft office, obsahující textový editor Word, tabulkový procesor Excel, PowerPoint a tiskárnou, papírem, psacími potřebami a tabulí nebo flipchartem.

Vzorky vad stavebních výrobků z jílovitých materiálů (minimálně 3 kusy vad na výrobek).

Simulovaná situace s výrobním problémem předkládána formou popisu událostí.

Přísun potřebné energie.

3. varianta: Materiální a technické zabezpečení

Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW Microsoft office, obsahující textový editor Word, tabulkový procesor Excel, PowerPoint a tiskárnou, papírem, psacími potřebami a tabulí nebo flipchartem.

Vzorky vad porcelánu (minimálně 3 kusy vad na výrobek).

Simulovaná situace s výrobním problémem předkládána formou popisu událostí.

Přísun potřebné energie.

4. varianta: Materiální a technické zabezpečení

Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW Microsoft office, obsahující textový editor Word, tabulkový procesor Excel, PowerPoint a tiskárnou, papírem, psacími potřebami a tabulí nebo flipchartem.

Vzorky vad zdravotnických výrobků (minimálně 3 kusy vad na výrobek).

Simulovaná situace s výrobním problémem předkládána formou popisu událostí.

Přísun potřebné energie.

3. ČÁST: Kontrola konkrétního zadání

3.1 Kontrola dodržení časového limitu

1. varianta:

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| 1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření žáruvzdorného výrobku dle příslušných norem. | 10 |
| 2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu. | 10 |
| 3. Vytvořte pracovní postup pro žáruvzdorný výrobek a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup. | 15 |
| 4. Vytvořte normu pro výrobu žáruvzdorného výrobku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby. | 20 |
| 5. Definujte slovně základní výrobní parametry žáruvzdorného výrobku nutné ke splnění plánu keramické výroby. | 10 |
| 6. Popište slovně provozní dokumentaci pro žáruvzdorný výrobek v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat. | 15 |
| 7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě. | 10 |
| 8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě. | 15 |
| 9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě žáruvzdorného výrobku. | 10 |
| 12. Vytvořte plán výroby žáruvzdorného výrobku a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů. | 20 |
| 13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě žáruvzdorného výrobku. | 15 |
| 14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru žáruvzdorného výrobku pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů. | 20 |
| 15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě žáruvzdorného výrobku a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě. | 20 |
| 16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě žáruvzdorného výrobku a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě. | 10 |
| 17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu. | 10 |
| 18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci. | 10 |
| 19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě žáruvzdorného výrobku a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení. | 20 |
| 20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby. | 20 |
| 21. Připravte operativní plán na výrobu keramického žáruvzdorného výrobku v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky. | 20 |
| 22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě. | 10 |
| Doba trvání zkoušky | 300 minut |

2. varianta:

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| 1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření stavebního výrobku z jílovitých materiálů dle příslušných norem. | 10 |
| 2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu. | 10 |
| 3. Vytvořte pracovní postup pro stavební výrobek z jílovitých materiálů a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup. | 15 |
| 4. Vytvořte normu pro výrobu stavebního výrobku z jílovitých materiálů na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby. | 20 |
| 5. Definujte slovně základní výrobní parametry stavebního výrobku z jílovitých materiálů nutné ke splnění plánu keramické výroby. | 10 |
| 6. Popište slovně provozní dokumentaci pro stavební výrobek z jílovitých materiálů v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat. | 15 |
| 7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě. | 10 |
| 8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě. | 15 |
| 9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů. | 10 |
| 12. Vytvořte plán výroby stavebního výrobku z jílovitých materiálů a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů. | 20 |
| 13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů. | 15 |
| 14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru stavebního výrobku z jílovitých materiálů pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů. | 20 |
| 15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě. | 20 |
| 16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě. | 10 |
| 17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu. | 10 |
| 18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci. | 10 |
| 19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě stavebního výrobku z jílovitých materiálů a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení. | 20 |
| 20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby. | 20 |
| 21. Připravte operativní plán na výrobu keramického stavebního výrobku z jílovitých materiálů v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky. | 20 |
| 22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě. | 10 |
| Doba trvání zkoušky | 300 minut |

3. varianta:

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| 1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření porcelánového výrobku dle příslušných norem. | 10 |
| 2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu. | 10 |
| 3. Vytvořte pracovní postup pro porcelánový výrobek a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup. | 15 |
| 4. Vytvořte normu pro výrobu porcelánového výrobku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby. | 20 |
| 5. Definujte slovně základní výrobní parametry porcelánového výrobku nutné ke splnění plánu keramické výroby. | 10 |
| 6. Popište slovně provozní dokumentaci pro porcelánový výrobek v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat. | 15 |
| 7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě. | 10 |
| 8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě. | 15 |
| 9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě porcelánového výrobku. | 10 |
| 12. Vytvořte plán výroby porcelánového výrobku a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů. | 20 |
| 13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě porcelánového výrobku. | 15 |
| 14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru porcelánového výrobku pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů. | 20 |
| 15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě porcelánového výrobku a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě. | 20 |
| 16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě porcelánového výrobku a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě. | 10 |
| 17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu. | 10 |
| 18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci. | 10 |
| 19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě porcelánového výrobku a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení. | 20 |
| 20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby. | 20 |
| 21. Připravte operativní plán na výrobu keramického porcelánového výrobku v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky. | 20 |
| 22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě. | 10 |
| Doba trvání zkoušky | 300 minut |

4. varianta:

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| 1. Popište slovně výrobní dokumentaci pro vytváření zdravotnických výrobků dle příslušných norem. | 10 |
| 2. Popište slovně postup technických kontrol během výrobního procesu. | 10 |
| 3. Vytvořte pracovní postup pro výrobu zdravotnických výrobků a vyjmenujte základní bezpečnostní předpisy pro daný pracovní postup. | 15 |
| 4. Vytvořte normu pro výrobu zdravotnických výrobků na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě a určete způsob kontroly v jednotlivých technologických procesech výroby. | 20 |
| 5. Definujte slovně základní výrobní parametry zdravotnických výrobků nutné ke splnění plánu keramické výroby. | 10 |
| 6. Popište slovně provozní dokumentaci pro zdravotnický výrobek v keramické výrobě a uveďte hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat. | 15 |
| 7. Popište slovně základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě. | 10 |
| 8. Popište slovně systémy řízení jakosti a pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě. | 15 |
| 9. Popište slovně principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 10. Uveďte údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě. | 15 |
| 11. Popište slovně hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací při výrobě zdravotnických výrobků. | 10 |
| 12. Vytvořte plán výroby zdravotnických výrobků a popište návaznost jednotlivých výrobních procesů. | 20 |
| 13. Definujte vazby mezi jednotlivými technologickými kroky při výrobě zdravotnických výrobků. | 15 |
| 14. Vytvořte a popište plán výroby polotovaru zdravotnických výrobků pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů. | 20 |
| 15. Popište slovně hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky při výrobě zdravotnických výrobků a navrhněte na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů při výrobě. | 20 |
| 16. Určete klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě zdravotnických výrobků a popište metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy při výrobě. | 10 |
| 17. Specifikujte slovně komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu, která vede k motivaci zaměstnanců, a písemně navrhněte zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu. | 10 |
| 18. Názorně předveďte asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci. | 10 |
| 19. Popište slovně základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy při výrobě zdravotnických výrobků a určete kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení. | 20 |
| 20. Popište metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby a navrhněte optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby. | 20 |
| 21. Připravte operativní plán na výrobu keramických zdravotnických výrobků v keramické výrobě s využitím PC a určete na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky. | 20 |
| 22. Definujte nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby a popište možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě. | 10 |
| Doba trvání zkoušky | 300 minut |

3.2 Kontrola zadání podle ověřovaných kompetencí dle kritérií hodnoticího standardu

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Orientace v normách a v technických podkladech v keramické výrobě |
| a) kritérium hodnocení: Popsat technický výkres nebo výrobní dokumentaci pro určitý keramický výrobek | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Uvést základní normy, které se týkají příslušné výrobní produkce | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě |
| a) kritérium hodnocení: Určit způsob kontroly dodržování technologických postupů v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní a písemné ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Vytvořit pracovní postup pro určitý výrobek v keramické výrobě, definovat kontrolní mechanismy pracovního postupu a stanovit jeho klíčové parametry | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy charakteristické pro keramickou výrobu, definovat parametry pro hlučné a prašné prostředí v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Kontrola plnění operativních plánů keramické výroby |
| a) kritérium hodnocení: Vytvořit plán plnění výroby určitého výrobku za danou časovou jednotku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Určit způsob kontroly plnění plánu pro určitý výrobek v jednotlivých technologických procesech keramické výroby | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Definovat základní výrobní parametry nutné ke splnění plánu keramické výroby | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Vedení provozní dokumentace keramické výroby |
| a) kritérium hodnocení: Popsat provozní dokumentaci pro určitý výrobek v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Uvést hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě |
| a) kritérium hodnocení: Popsat základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Organizace preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro keramickou výrobu |
| a) kritérium hodnocení: Popsat systémy řízení jakosti, pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Popsat principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Uvést údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě |
| a) kritérium hodnocení: Popsat hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Vytvořit a popsat plán výroby určeného výrobku v keramické výrobě s popisem návazností jednotlivých výrobních procesů a definovat vazby mezi jednotlivými technologickými kroky v keramické výrobě | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Vytvořit a popsat plán výroby keramického polotovaru pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů v keramické výrobě | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě |
| a) kritérium hodnocení: Popsat hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Navrhnout na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů v keramické výrobě | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Řízení technologického úseku keramické výroby |
| a) kritérium hodnocení: Určit klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Popsat metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě a uvést, jakým způsobem se s nimi bude dále pracovat | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Vedení a motivování zaměstnanců v keramické výrobě |
| a) kritérium hodnocení: Specifikovat komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu vedoucí k motivování zaměstnanců | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Navrhnout zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu | způsob ověření: Písemné ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Předvést asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby |
| a) kritérium hodnocení: Popsat základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy v keramické výrobě a určit kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Popsat metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby | způsob ověření: Ústní ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Navrhnout a popsat optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

| Odborná způsobilost / kritéria hodnocení | Způsoby ověření dle NSK | Možnosti ověření podle konkrétního zadání |
| --- | --- | --- |
| Název odborné způsobilosti: Sestavování operativních plánů keramické výroby |
| a) kritérium hodnocení: Připravit operativní plán na výrobu určitého keramického výrobku v keramické výrobě s využitím PC | způsob ověření: Praktické předvedení | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| b) kritérium hodnocení: Určit na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky | způsob ověření: Ústní a písemné ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| c) kritérium hodnocení: Definovat nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby | způsob ověření: Ústní a písemné ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| d) kritérium hodnocení: Popsat možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě | způsob ověření: Ústní a písemné ověření | 1. varianta | 2. varianta | 3. varianta | 4. varianta |
|  |  | ANO | ANO | ANO | ANO |

# Text boxes

Pokyny: Do každé tabulky si přidejte nebo uberte řádky podle činností (úkolů) v konkrétním zadání. Do žlutě označených částí kopírujte činnosti (úkoly) z vytvořeného konkrétního zadání. Do zeleně označených částí uveďte ke každé činnosti kvalifikovaný odhad časového limitu, ve kterém musí uchazeč činnost vykonat. Hodnoty uvádějte v minutách. Zkontrolujte správnost součtu. Výsledná doba trvání zkoušky pro kteroukoliv z variant nesmí být v rozporu s požadavky v hodnoticím standardu. Pokud by byl časový limit kterékoliv varianty zadání v rozporu s časovým limitem v hodnoticím standardu, je třeba upravit konkrétní zadání.

DŮLEŽITÉ: Vzdělávací program včetně konkrétního zadání musí být v souladu s hodnoticím standardem. POKUD MÁTE NĚJAKÉ NÁVRHY NA ÚPRAVU STANDARDU, NEZAPRACOVÁVEJTE JE DO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU, ALE NAPIŠTE JE DO FORMULÁŘE PRO NÁVRHY NA ZMĚNY V NSK. Své návrhy odevzdejte koordinátorovi a my je předáme pracovníkům projektu Národní soustava kvalifikací.

Pokyny:

- Nejprve si nakopírujte níže uvedenou tabulku tolikrát, kolik je v hodnoticím standardu odborných způsobilostí.

- Pak si v každé tabulce přizpůsobte počet řádků pro kritéria hodnocení podle hodnoticího standardu.

- Do žlutě označených částí pouze kopírujte z hodnoticího standardu, neměňte formulace.

- Proveďte zpětnou kontrolu shody hodnoticího standardu se čtyřmi variantami konkrétního zadání.  Pokud se způsoby ověření ze standardu neshodují s konkrétním zadáním, musíte upravit konkrétní zadání. V rubrice „Možnosti ověření podle konkrétního zadání“ kontrolujete shodu všech 4 variant zadání se standardem tak, že si kladete otázku: Je možné ověřit splnění tohoto kritéria pro hodnocení prostřednictvím vytvořeného konkrétního zadání? Pokud ano, vyplníte do zeleně označeného políčka „Ano“. Pokud zjistíte, že některé kritérium hodnocení nelze ověřit prostřednictvím úkolů, které jste stanovili v konkrétním zadání, je nutné, abyste příslušným způsobem změnili toto konkrétní zadání.

- CÍLEM JE, ABY BYLY VŠECHNY 4 VARIANTY KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ VE SHODĚ S HODNOTICÍM STANDARDEM.

SHODU POTVRZUJETE A GARANTUJETE TÍM, ŽE PRO VŠECHNY VARIANTY A KRITÉRIA HODNOCENÍ UVEDETE V TABULCE „ANO“.

DŮLEŽITÉ: Vzdělávací program včetně konkrétního zadání musí být v souladu s hodnoticím standardem. POKUD MÁTE NĚJAKÉ NÁVRHY NA ÚPRAVU STANDARDU, NEZAPRACOVÁVEJTE JE DO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU, ALE NAPIŠTE JE DO FORMULÁŘE PRO NÁVRHY NA ZMĚNY V NSK. Své návrhy odevzdejte koordinátorovi a my je předáme pracovníkům projektu Národní soustava kvalifikací.