Konkrétní zadání

28-044-H Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky

Zadání pro účastníky ověřování

Příprava, seřízení a obsluha automatické lisovací linky pro sklářskou výrobu užitkového skla včetně kontroly výrobků

Teoretická zkouška (ústní)

- Popište obecné parametry výrobku uvedené na seřizovacím listu pro automatickou lisovací linku užitkového skla.

- Popište chemické složení a základní vlastnosti skel.

- Popište obecně technologii tavby skloviny.

- Popište obecně technologii výroby a strojní zpracování dutého skla.

- Popište systém a standard kvality strojního zpracování skla.

- Popište automatickou a poloautomatickou lisovací linku, její přídavná zařízení a pracovní pomůcky.

- Popište zásady bezpečnosti a hygieny práce u automatických a poloautomatických lisovacích linek.

- Popište vady skla a uveďte příčiny vzniku vad u strojního zpracování dutého skla.

Praktická zkouška

- Připravte sadu nových tvarovacích forem před výměnou v tvarovací lince, svou činnost vysvětlete.

- Zkontrolujte kvalitu sady nových tvarovacích forem.

- Připravte nářadí a pomůcky pro výměnu tvarovacích forem. Svou volbu zdůvodněte.

- Proveďte výměnu formy.

- Popište a proveďte základní seřízení automatické linky a přídavných zařízení:

- Popište a proveďte seřízení zasouvače skleněných polotovarů do chladicí pece.

- Popište a proveďte nastavení hmotnosti kapky skloviny.

- Popište a proveďte seřízení dávkovače skloviny.

- Popište a proveďte výměnu elektromagnetického ventilu.

- Předveďte obsluhu automatické lisovací linky, dodržování technologických parametrů, teploty a tvarovacích prvků.

- Popište údržbu a ošetření strojů.

- Proveďte údržbu forem.

- Určete, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady proveďte návrh na její odstranění.

- Proveďte vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru.

- Proveďte konečnou kontrolu hotového výrobku s vyznačením chyb a vad, odstraňte příčiny vzniku vady na zařízení, aby se chyba již neopakovala.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Vybavení pracoviště

- prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

- pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům (zajistí uchazeč sám)

- ochranné pomůcky

- technická dokumentace

- seřizovací list pro automatickou lisovací linku

- referenční vzorky, vzorky vad výrobků

- materiál a součásti k výměně elektromagnetického ventilu

- měřicí přístroje pro stanovení kvalitativních parametrů

- utavená sklovina podle výrobní receptury, mazadla, nářadí, nástroje na seřizování strojů a zařízení, kovové sklářské formy, kroužky a razníky

- výrobní linka s tavicím agregátem o odpovídající kapacitě a barevnosti skloviny, dávkovacím zařízením a automatickým lisovacím strojem a chladicí pecí

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška | 60 |
| Praktická zkouška | 300 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK 4 - 6 hod. | 360 |